| 号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期（批号） | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽长江钢铁股份有限责任公司 | 安徽省 | 荣恒 | 10mm;HRB335 | 2009-12-25/C3-312290 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 2 | 马鞍山天兴钢制品有限公司 | 安徽省 | TXG | 12mm;HRB400 | 2010-01-07/T0-01-66 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 3 | 马钢（合肥）钢铁有限责任公司 | 安徽省 |  | 22mm;HRB400 | 2010-01-20/B10-01-1018 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 4 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 安徽省 | 新兴X | 25mm;HRB400 | 2010-01-14/0100825 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 5 | 唐山市丰南区丰钢钢铁有限公司 | 河北省 |  | 10mm;HRB335 | 2009-12-28/F-2552 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 6 | 江苏红日钢铁有限公司 | 江苏省 | 涟旺钢 | 14mm;HRB335 | 2010-01-16/HRA20100115 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 7 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 沙钢 | 12mm;HRB400 | 2010-01-13/N061000534 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 8 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 联峰 | 25mm;HRB400 | 2010-01-20/1100140123 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 9 | 江苏雨花集团公司 | 江苏省 | 雨花牌 | 22mm;HRB400 | 2009-12-30/Y9-4618 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 10 | 江阴市长达钢铁有限公司 | 江苏省 | 长强 | 10mm;HRB335 | 2010-01-20/C1001-225 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 11 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 江苏省 | XG | 20mm;HRB335 | 2010-01-20/01-A0712 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 12 | 溧阳三元钢铁有限公司 | 江苏省 | 苏元 | 10mm;HRB335 | 2010-01-19/2010011908 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 13 | 溧阳市弘光轧钢有限公司 | 江苏省 |  | 25mm;HRB335 | 2009-10-27/091027 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 14 | 溧阳市上黄轧钢厂 | 江苏省 |  | 16mm;HRB335 | 2009-08-23/090823-2 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 15 | 南京钢铁有限公司 | 江苏省 | 双锤 | 12mm;HRB335 | 2010-01-01/A00000201 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 16 | 南通宝钢钢铁有限公司 | 江苏省 | 宝日 | 20mm;HRB400 | 2010-01-07/1000193 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 17 | 上海申特型钢有限公司 | 江苏省 | 申特牌 | 16mm;HRB335 | 2010-01-20/10012-291A | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 18 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 江苏省 | 新三洲 | 16mm;HRB400 | 2010-01-16/Z-0707 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 19 | 徐州东南钢铁工业有限公司 | 江苏省 | 中原 | 20mm;HRB335 | 2010-01-20/1-2-1010 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 20 | 徐州东亚钢铁有限公司 | 江苏省 | 东亚牌 | 12mm;HRB335 | 2009-12-23/A-12-898 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 21 | 徐州金虹钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 金虹 | 16mm;HRB400 | 2009-12-12/H0912098 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 22 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | ZENITH | 22mm;HRB400 | 2010-01-07/2-10-1-245 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 23 | 济南钢铁股份有限公司 | 山东省 | 济钢牌 | 14mm;HRB400 | 2009-12-09/23611 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 24 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 山东省 | （图形） | 25mm;HRB400 | 2010-01-21/Y103-1224 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 25 | 山东广富集团有限公司 | 山东省 | 广富牌 | 14mm;HRB335 | 2010-01-21/1-13068 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 26 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 山东省 | 永锋牌 | 16mm;HRB335 | 2010-01-18/YF092-19166 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 27 | 山东闽源钢铁有限公司 | 山东省 |  | 12mm;HRB400 | 2010-01-17/E10-516 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 28 | 山东石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 亚力亚 | 16mm;HRB500 | 2010-01-16/B10010995-13 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 29 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 山东省 | 巨能 | 25mm;HRB335 | 2009-10-27/091-04831 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 30 | 山东西王钢铁有限公司 | 山东省 | 西王 | 16mm;HRB400 | 2010-01-20/1031-2600 | 合格 |  | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 31 | 上海龙贤钢铁有限公司 | 上海市 | 强劲 | 22mm;HRB400 | 2009-12-18/0912017 | 合格 |  | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 32 | 上海市崇明县江口标准件厂 | 上海市 | YX | 12mm;HRB335 | 2010-01-01/D1001-033 | 合格 |  | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 33 | 上海新庄轧钢厂 | 上海市 |  | 16mm;HRB335 | 2009-12-16/9091216B | 合格 |  | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 34 | 杭州昌鑫金属材料有限公司 | 浙江省 |  | 10mm;HRB335 | 2009-12-20/91201 | 合格 |  | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 35 | 杭州中强轧辊有限公司 | 浙江省 |  | 10mm;HRB335 | 2010-01-24/10-01-252 | 合格 |  | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 36 | 临安市青鸿达金属制品有限公司 | 浙江省 |  | 10mm;HRB335 | 2009-12-28/122817 | 合格 |  | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 37 | 宁波神龙集团有限公司 | 浙江省 | 威驰 | 22mm;HRB335 | 2010-01-24/1001-227 | 合格 |  | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 38 | 桐乡市轧钢厂 | 浙江省 |  | 12mm;HRB335 | 2009-12-12/12-02049 | 合格 |  | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 39 | 浙江富钢金属轧制有限公司 | 浙江省 | 盛特隆 | 10mm;HRB335 | 2010-01-16/0101060 | 合格 |  | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 40 | 浙江冈本钢铁有限公司 | 浙江省 | 冈本 | 10mm;HRB335 | 2010-01-12/01031 | 合格 |  | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 41 | 浙江龙游浙西轧钢有限公司 | 浙江省 | 三新 | 10mm;HRB335 | 2009-12-23/Z091223-1 | 合格 |  | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 42 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 元立 | 10mm;HRB335 | 2010-01-24/A10010291 | 合格 |  | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 43 | 安徽省蚌埠市经纬轮辋钢有限责任公司 | 安徽省 |  | 16mm;HRB335 | 2009-11-24/1-1279 | 不合格 | 碳含量、重量偏差 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 44 | 常州市盛东钢业有限公司 | 江苏省 |  | 18mm;HRB400 | 2010-01-04/100104-01 | 不合格 | 肋间距 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 45 | 山东淄博恒顺钢铁有限责任公司 | 山东省 | 建冠 | 12mm;HRB335 | 2010-01-04/2-293 | 不合格 | 弯曲性能、肋间距、重量偏差 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |

注：按行政区域排序。