UDC

中华人民共和国国家标准       GB

P                                      GB XXXXX-201X

砌体结构工程施工规范

Code for construction of masonry structures

（征求意见稿）

国家标准《	砌体结构工程施工规范》编制组

二○一一年六月

前  言

本规范根据中华人民共和国住房和城乡建设部建标〔2009〕88号（关于印发《2009年工程建设标准规范制订、修订计划》的通知）的要求，由陕西省建筑科学研究院会同有关单位编制而成。

本规范是砌体结构工程施工的通用标准，提出了砌体结构工程施工和过程控制的基本要求，并作为制修订相关专用标准的依据。规范编制过程中，编制组认真贯彻节能、节地、节水、节材与环境保护要求，在总结了我国多年来砌体结构工程施工的实践经验和研究成果的基础上，参考有关国际和国外先进标准，开展了多项专题研究，并广泛地征求了有关单位和专家的意见，对主要问题进行了反复讨论、协调和修改，并经审查定稿。

本规范的主要内容有：总则，术语，基本规定，材料，施工准备，砌筑砂浆，砖砌体工程，混凝土小型空心砌块砌体工程，石砌体工程，配筋砌体工程，填充墙砌体工程，冬期与雨期施工，安全与环保，附录。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由陕西省住房和城乡建设厅负责日常管理，由陕西省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，并将意见和建议寄送陕西省建筑科学研究院《砌体结构工程施工规范》国家标准管理组（地址：西安市环城西路北段272号；邮政编码：710082）。

本规范主编单位：陕西省建筑科学研究院

本规范参编单位：陕西省第三建筑工程有限公司、四川省建筑科学研究院、辽宁省建设科学研究院、天津市建工工程总承包有限公司、中天建设集团有限公司、中国建筑东北设计研究院有限公司、天津天筑建材有限公司、西安建筑科技大学、潍坊市建设工程质量安全监督站

目  录

1  总则

2  术语

3  基本规定

4  材料

4.1  一般规定

4.2  水泥

4.3  砂

4.4  砖

4.5  小砌块

4.6  石材

4.7  水

4.8  钢材

4.9  石灰、石灰膏和粉煤灰

4.10  其他材料

5  施工准备

6  砌筑砂浆

6.1  一般规定

6.2  预拌砂浆

6.3  现场拌制砂浆

6.4  砂浆拌合

6.5  砂浆试块制作及养护

7  砖砌体工程

7.1  一般规定

7.2  砌筑

7.3  质量检查

8  混凝土小型空心砌块砌体工程

8.1  一般规定

8.2  砌筑

8.3  质量检查

9  石砌体工程

9.1  一般规定

9.2  砌筑

9.3  质量检查

10  配筋砌体工程

10.1  一般规定

10.2  配筋砖砌体施工

10.3  配筋小砌块砌体施工

10.4质量检查

11  填充墙与隔墙砌体工程

11.1  一般规定

11.2  砌筑

11.3  质量检查

12  冬期与雨期施工

12.1  一般规定

12.2  冬期施工

12.3  雨期施工

13  安全与环保

# 1 总 则

1.0.1  为了在砌体结构工程施工过程中贯彻执行国家经济技术政策，坚持墙材改革和因地制宜、就地取材原则，做到技术先进、工艺合理、施工安全、保证工程质量，制定本规范。

【说明】本条阐明了砌体结构工程施工过程中应遵循的原则和制定本标准的目的，是保证砌体结构工程施工质量和施工安全的基本要求，并在施工过程中，贯彻节材、节水、节能、节地和保护环境等国家经济技术政策。本规范主要依据我国砌体结构工程的技术研究成果，结合新型墙体材料的应用，并借鉴国外先进技术标准制订而成。

1.0.2  本规范适用于建筑工程的砖、石、砌块等砌体结构工程的施工。不适用于铁路、公路及水工建筑等砌体工程的施工。

【说明】本条规定了本规范的适用范围，所适用的块材材料与现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003的范围一致。铁道、公路、水工等行业的砌体结构施工，应按专门相应规定遵照执行。

1.0.3  本规范为砌体结构工程施工的基本要求，并应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203进行质量验收。

【说明】本条是对砌体结构工程施工技术和工艺的基本规定，并对施工质量的控制和验收提出要求。

1.0.4  砌体结构工程的承包合同对施工质量的控制，不得低于设计文件和本规范的规定。

【说明】本条规定了砌体结构工程的施工承包合同对施工过程控制和质量要求不得低于设计文件和本规范的规定。当设计文件和承包合同对施工质量要求高于本规范规定时，应以设计文件和承包合同要求为准。

1.0.5  砌体结构工程的施工除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【说明】本条是指砌体结构工程施工过程中，对所涉及的技术要求、安全防护、环境保护等规定应符合国家现行有关标准规定。同时，本规范作为砌体结构工程的施工通用标准，对施工过程中涉及的其他砌体结构专用标准，应同时执行。

# 2  术语

2.0.1  砌体结构工程 masonry structure engineering

由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱等作为建筑物主要受力构件及其他构件的结构工程。

2.0.2  配筋砌体工程 reinforced masonry engineering

在砖、石、砌块砌筑的砌体结构中加入钢筋或钢筋网，以及与钢筋混凝土（砂浆）的组合砌体工程。

2.0.3 “三一”砌筑法 "Trinity" laying method

砖的一种砌筑操作方法，即采用“一块砖、一铲灰、一挤揉”工艺砌筑砖砌体的操作方法。

2.0.4  三顺一丁 flemish garden wall bond

砖的一种砌筑操作方法，即砌筑三皮顺砖再砌筑一皮丁砖，并依次向上组砌。

2.0.5一顺一丁 flemish bond

砖的一种砌筑操作方法，即砌筑时一皮顺砖一皮丁砖，并依次向上组砌。

2.0.6   梅花丁 plum blossom butyl

砖的一种砌筑操作方法，即同一皮砖采用沿墙长度方向顺、丁各一交替向前，同时上下两皮砖的搭接长度为1/4砖长。

2.0.7全顺砌筑 all-cis masonry

砖的一种砌筑操作方法，即适用于半砖墙的砌筑，同时上下两皮砖的搭接长度为1/2砖长。

2.0.8 全丁砌筑 whole header masonry

砖的一种砌筑操作方法，即同一皮砖沿墙长度方向全部为丁砌，同时上下两皮砖的搭接长度为1/2砖宽。

2.0.9  立砖 soldier brick

砌筑时，大面朝向墙外侧的砖。

2.0.10 条砖（顺砖）narrow brick（stretcher）

砌筑时，条面朝外的砖。

2.0.11 丁砖 header brick

砌筑时，顶面朝外的砖。

2.0.12  马牙槎 finger joint

一种砌体结构构造柱部位的墙体砌筑形状，每一马牙槎进退的水平尺寸不应小于60mm，沿高度方向的尺寸不宜超过300mm。

2.0.13  斜槎 oblique tenon

墙体砌筑过程中，在临时间断部位所采用的一种斜坡状留槎形式。

2.0.14 直槎 straight tenon

墙体砌筑过程中，在临时间断部位所采用的一种竖直留槎形式，砌墙时应在留槎处每隔一皮砖伸出1/4砖长，预留拉接钢筋，以备以后接槎时插入相应的砖。

2.0.15  皮数杆 height pole

用于控制每皮块体砌筑时的竖向尺寸以及各构件标高的方木标志杆。

2.0.16 钢筋砖过梁 reinforced brick lintel

用普通砖和砂浆砌成，底部配有钢筋的过梁。

2.0.17  芯柱 core column

在小砌块墙体的孔洞内浇灌混凝土形成的柱，分为素混凝土芯柱和钢筋混凝土芯柱。

2.0.18  预拌砂浆ready-mixedmortar

由专业生产厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆。

2.0.19  薄层砂浆砌筑法the method of thin-layer mortar masonry

采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2mm～4mm。

# 3  基本规定

3.0.1  承担砌体结构工程的施工单位应具备相应的施工资质。施工现场应建立相应的质量管理体系，有健全的质量、安全及环境保护管理制度。

【说明】本条规定了从事砌体结构工程施工企业的资质及管理要求，同时考虑施工过程中，在保证质量和安全的前提下，还应有对环境保护的制度和措施，并且要求所制定的管理体系应贯穿于砌体结构工程施工的全过程。

3.0.2  砌体结构工程施工所用的设计文件应经审查合格，当需要变更时，应取得原设计单位的同意，并提供设计变更文件。

【说明】本条对设计文件的有效性进行了规定，对需要变更的部分应由原设计单位同意并提供有效的设计变更文件。

3.0.3  砌体结构工程施工采用的新技术、新材料及新工艺，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，并报建设行政主管部门审定、备案。严禁使用国家明令淘汰的产品和工艺。

【说明】本条主要是鼓励新技术、新材料和新工艺在工程中的推广应用，但为了保证工程质量和施工安全，要求对拟采用的新技术、新材料或新工艺进行技术论证。为了保证技术论证的权威性，参加技术评审的人员应由从事多年与评审项目相关的专家组成。

3.0.4  砌体结构工程施工中，应按以下要求对工程质量进行全过程控制：

1工程所使用的原材料、成品及半成品应进行进场验收。对涉及结构安全、使用功能的原材料、成品及半成品应按有关规定进行见证取样、送样复检；

2各工序按照工艺要求，贯彻自检、互检、交接检的三检制度，并形成记录文件；

3加强工程中工序间的交接验收和隐蔽工程封闭前的质量验收；各工序的施工应在前一工序验收合格后进行；

4对于返工的工序，应有返工前后相关内容记录。

【说明】对工程所使用的原材料、半成品及成品的质量要求和验收方法，应按本规范的规定执行，当本规范无规定时，应按国家现行有关标准的规定执行。

为了实现施工过程中的质量控制，要求加强各工序间的交接验收和隐蔽工程的质量验收，对各个工序中不符合设计和验收要求的质量问题，应采取有效措施处理并满足质量验收要求后，才能进行下道工序。为便于追溯，明确责任，各种检查应形成记录。

3.0.5  砌体结构工程的施工质量应符合设计要求及现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定，当不符合时，应及时处理。

【说明】对砌体结构工程的施工质量应按现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203进行验收，当不满足时，应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300及《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的规定进行处理后重新验收。

3.0.6  基础墙的防潮层，如设计无具体要求，宜用1∶2.5的水泥砂浆加适量的防水剂铺设，其厚度一般为20mm。抗震设防地区建筑物，不应采用卷材作基础墙的水平防潮层。

3.0.7  砌体结构施工中，在墙的转角处及交接处应设置皮数杆，皮数杆的间距不宜大于15m。

【说明】实践证明，皮数杆是保证砌体砌筑质量的重要措施。它能使墙面平整，砌体水平灰缝平直并厚度一致，避免发生错缝、错皮现象，故施工中应坚持使用。

3.0.8  砌体的砌筑顺序,应符合下列规定：

1  基底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭接。当设计无要求时，搭接长

度不应小于基础扩大部分的高度；

2  砌体的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应按规定留槎、接槎；

3  出檐砌体应按层砌筑，同砌筑层先砌墙身后砌出檐；

4  房屋相邻部分高差较大时，宜先砌筑高度较大部分，后砌筑高度较小部分。

【说明】：对挑檐砌筑顺序作出规定，是防止挑檐倾翻；对相邻高差较大部位的砌体砌筑顺序作出规定，是考虑该部位可能出现不均匀沉降而引起相邻墙体的变形。

3.0.9  砌完基础后，应及时双侧回填。如单侧回填，应在砌体达到侧向承载能力要求后进行。

3.0.10  设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计同意，不得随意在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部，应设置过梁。

【说明】：多孔砖墙体表面留置水平沟槽，破坏了块体周边较薄的实体部分，减少了块体有效承载截面，影响砌体强度。且在竖直荷载作用下，易造成该部位过大的偏心受力，于砌体承载极为不利。

3.0.11  墙上留置临时施工洞口净宽度不宜超过1m，其侧边离交接处墙面不应小于500mm。临时施工洞口顶部应设置过梁，亦可在洞口上部采取逐层挑砖的方法封口，并应预埋水平拉结筋。

9度及以上地震区建筑物的临时施工洞口位置，应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。

【说明】：在墙上留置临时施工洞囗，限于施工条件，有时难免。但留洞不当，必然削弱墙体的整体性，或造成洞囗砌体变形，影响砌体受力和抗震性能，因此，对留洞位置和补砌要求均作了规定。

3.0.12  砌体中的预埋件应作防腐处理。设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质环境中的砌体的钢筋应采取防腐措施，其防腐措施应符合设计要求。预埋木砖的木纹应与钉子垂直。

3.0.13  砌体的垂直度、表面平整度、灰缝厚度及砂浆饱满度等，均应随时检查并在砂浆终凝前进行校正。砌筑完基础或每一楼层后，应校核砌体的轴线和标高。

3.0.14  搁置预制梁、板的砌体顶面应找平，安装时应座浆。当设计无具体要求时，应采用1∶2.5的水泥砂浆。

3.0.15 伸缩缝、沉降缝、防震缝中，不得夹有砂浆、块体碎渣和杂物等。

3.0.16  砌筑垂直烟道、通气孔道等，宜采用桶式提芯工具，随砌随提。通气道、垃圾道等当采用水泥制品时，接缝处外侧宜带有槽口，安装时除座浆外，尚应采用1∶2水泥砂浆将槽口填封密实。

【说明】： 本条主要考虑到垂直砌筑的烟道、通气孔等部位，由于施工措施不当，导致砂浆、砖块等杂物落入其中，影响后期的使用功能，因此提出该要求。对接缝部位的处理提出要求，也是考虑到接缝处应可靠连接和封闭密实。

3.0.17  施工脚手眼补砌时，灰缝应填满砂浆，不得用干砖填塞。

3.0.18  砌体结构工程工作段的分段位置，宜设在伸缩缝、沉降缝、防震缝、构造柱或门窗洞口处。相邻工作段的砌筑高度差不得超过一个楼层的高度，也不宜大于4m。砌体临时间断处的高度差，不得超过一步脚手架的高度。

3.0.19  砌体施工质量控制等级应按现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的规定执行。施工质量控制等级应符合设计要求，当设计无要求时不应低于B级。

【说明】：砌体施工质量控制等级是针对施工和管理的各项要素提出的控制要求和评价依据，是确保砌体施工质量的基础，也是衡量施工技术水平的依据。施工中应按设计要求及现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的要求实施控制。

# 4  材料

## 4.1  一般规定

4.1.1  本章适用于砌体结构工程施工的常用建筑材料，包括水泥、砂、水、砖、小砌块、石材、钢材，以及各种外加剂和掺合料等。

4.1.2  砌体工程使用的材料应有产品的合格证书、产品检验报告。

4.1.3  砖或小砌块在运输装卸过程中，严禁倾倒和抛掷。进场后应按强度等级分类堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。

【说明】：堆置高度过高，则取砖不方便，也易造成倾倒损坏。

## 4.2  水泥

4.2.1  砌体结构工程使用的水泥，必须符合设计要求及现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175、《砌筑水泥》GB/T 3183的规定。

4.2.2  砌筑砂浆所用水泥宜采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥砂浆采用的水泥，强度等级不宜高于32.5级；水泥混合砂浆采用的水泥，其强度等级不宜高于42.5级。

4.2.3 当水泥强度等级不明或出厂日期超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时，应复查试验，并应按试验结果使用。

【说明】：本条考虑到快硬硅酸盐水泥容易受潮湿变质，所以其贮存期不宜超过一个月。

4.2.4  不同品种的水泥不得混合使用。

【说明】：本条考虑到各种水泥因矿物组成和各矿物质的含量不同，具有不同化学物理性能。如将具有不同水化热的水泥混合使用，则可能造成混凝土内部局部温高或局部温低的现象，这种温差不一致将产生不均匀的收缩变形是形成温度裂缝的主要原因之一。

4.2.5  水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放，并应保持干燥。

【说明】：本条考虑到水泥是一种具有较大表面积、极易吸湿的材料，与空气接触，会吸收空气中的水分和二氧化碳而发生部分水化反应和碳化反应，即受潮。所以水泥应放置在干燥的环境里。水泥一般入库存放，贮存水泥的库房必须干燥，存放地面应高出室外地面30cm，离开窗户和墙壁30cm以上，袋装水泥堆垛不宜过高，以免下部水泥受压结块；露天临时贮存袋装水泥时，应选择地势高、排水条件好的场地，并认真做好上盖下垫，以防止水泥受潮。

## 4.3  砂

4.3.1  砌体结构工程使用的砂，应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》JGJ 52中的规定。

4.3.2  砌筑砂浆用砂宜选用过筛中砂，毛石砌体宜选用粗砂。

4.3.3  砂中含泥量，对于水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆，不应超过5%；对于强度等级小于M5的水泥混合砂浆，不应超过10%。

【说明】：砂中的泥粒一般较细，含泥较多时，会增加集料的比表面，加大用水量和水泥用量。由于泥物中的粘土类矿物质吸水性较强，吸水时膨胀，干燥时收缩，且泥粒包裹在砂的表面，影响水泥浆与砂之间的粘结能力，从而对砂浆强度、干缩及耐久性产生不利影响。因此应根据砂浆强度等级要求对砂中的含泥量进行限制。

4.3.4  砂子进场时应按不同品种、规格分别堆放，不得混杂。

## 4.4  砖

4.4.1  砌体结构工程使用的砖，必须符合设计要求及国家现行标准《烧结普通砖》GB 5101、《烧结多孔砖》GB 13544、《蒸压灰砂砖》GB 11945、《粉煤灰砖》JC 239、《烧结空心砖和空心砌块》GB 13545、《混凝土实心砖》GB/T 21144、《混凝土多孔砖》JC 943等的规定。

4.4.2  用于清水墙、柱表面的砖，应边角整齐、色泽均匀。

## 4.5  小砌块

4.5.1  砌体结构工程使用的小砌块，必须符合设计要求及国家现行标准《烧结空心砖和空心砌块》GB 13545、《普通混凝土小型空心砌块》GB 8239、《轻集料混凝土小型空心砌块》GB／T 15229、《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968等的规定。

4.5.2  加气混凝土砌块在运输、装卸及堆放过程中应防止雨淋。

【说明】：本条考虑到使用较潮湿的小砌块砌筑墙体，易产生“走浆”现象，墙体稳定性差，并影响灰缝的砂浆饱满度和砌体抗剪强度，故使用前应防止雨淋。

## 4.6  石材

4.6.1  砌体结构工程使用的石材，必须符合设计要求及现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

4.6.2  石砌体所用的石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹，石材表面无泥垢、水锈等杂质。

【说明】：本条考虑到为了确保石材与砂浆粘结牢固，石材表面的泥垢及水锈等杂质，在砌筑前都应清除干净。

4.6.3  用于清水墙、柱表面的石材，不应存在断裂、缺角等缺陷，并应色泽均匀。

## 4.7 水

4.7.1  砌体结构工程中使用的砂浆用水及混凝土拌合、养护用水，其质量应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63 的规定。

## 4.8  钢材

4.8.1  砌体结构工程使用的钢筋，必须符合设计要求及国家现行标准《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2及《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19等的规定。

4.8.2  钢筋在运输、堆放和使用中，应避免锈蚀和机械损伤；应避免被泥、油或其他对钢筋、砂浆、混凝土有不利作用的物质所污染。

4.8.3  钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别存放，且应设牌标识。

## 4.9  石灰、石灰膏和粉煤灰

4.9.1  砌体结构工程中使用的生石灰、磨细生石灰粉及粉煤灰，应符合现行行业标准《建筑生石灰》JC/T 479、《建筑生石灰粉》JC/T480及《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ28的有关规定。

4.9.2  建筑生石灰、建筑生石灰粉制作石灰膏应符合下列规定：

1 建筑生石灰熟化成石灰膏时，应用孔径大于3mm×3mm的网过滤，熟化时间不得少于7d；建筑生石灰粉的熟化时间不得少于2d；

2沉淀池中贮存的石灰膏，应防止干燥、冻结和污染，严禁使用脱水硬化的石灰膏；

3 消化石灰粉不得直接用于砂浆中。

【说明】：本条考虑到我国建筑石灰的生产目前还处于立窑生产，燃烧不均匀，易产生“欠烧”或“过烧”现象，因此应对现场拌制的石灰膏熟化时间需要严格规定。

4.9.3   在砌筑砂浆中掺入粉煤灰时，宜采用干排灰。

4.9.4  生石灰保管时应分类、分等级存放在干燥的仓库里，并不宜长期贮存。

4.9.5  石灰膏存放时应密封或在上面覆盖砂土等方式与空气隔绝。

## 4.10  其他材料

4.10.1  砌体结构工程中使用的增塑剂、早强剂、缓凝剂、防水剂、防冻剂等外加剂，应符合国家现行标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119、《砌筑砂浆增塑剂》JG/T164的规定，并应根据设计要求与现场施工条件进行试配。

4.10.2  种植锚固筋的胶粘剂，必须采用专门配制的改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂（包括改性氨基甲酸酯胶粘剂），其技术性能指标必须符合表4.10.2的规定。种植锚固件的胶粘剂，其填料必须在工厂制胶时添加，严禁在施工现场掺入。

表4.10.2 锚固用胶粘剂技术性能合格指标

| 性 能 项 目 |  |  | 性 能 要 求 |  | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A 级胶 | B 级胶 |  |
| 胶 体 性 能 | 劈裂抗拉强度（MPa） |  | ≥8.5 | ≥7.0 | GB50367 |
|  | 抗弯强度（MPa） |  | ≥50 | ≥40 | GB/T 2570 |
|  | 抗压强度（MPa） |  | ≥60 |  | GB/T 2569 |
| 粘 结 能 力 | 钢-钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度标准值（MPa） |  | ≥16 | ≥13 | GB50367 |
|  | 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度（MPa） | C30 25 l＝150mm | ≥11.0 | ≥8.5 | GB50367 |
|  |  | C60 25 l＝125mm | ≥17.0 | ≥14.0 |  |
| 不挥发物含量（固体含量）(%) |  |  | ≥99 |  | GB/T 2793 |

注：1表中各项性能指标，除标有强度标准值外，均为平均值；

2当按GB/T 2570 进行胶体抗弯强度试验时，其试件厚度h 应改为8mm。

4.10.3  夹心复合墙所用的保温﹙隔热﹚材料应符合国家现行相关标准规定的技术性能指标和防火性能要求。

# 5  施工准备

5.0.1  施工前，应由建设单位组织设计、施工、监理等单位，对施工图进行设计交底及图纸会审，并形成图纸会审纪要。

【说明】：本条明确应由建设单位组织设计交底、图纸会审并形成图纸会审纪要。参加人员应包括与砌体结构工程相关的专业技术人员。

5.0.2  施工单位应编制砌体结构工程专项施工方案，并报有关单位审核批准。施工方案内容包括：

1 工程概况；

2 施工方案编制依据；

3 施工目标；

4 施工准备；

5施工部署及施工方法；

6施工计划进度；

7 材料、机械、劳动力、计量器具等进场计划；

8 质量指标及质量控制措施；

9季节性施工措施；

10 安全、环保措施。

【说明】：施工组织设计应根据工程实际，科学统筹并合理规划砌体结构工程的施工。砌体结构工程专项施工方案应按照施工组织设计和设计文件要求编制，应内容具体、数量明确、要求到位、技术可靠、安全环保并具有可操作性。

5.0.3  施工单位在施工前，应对道路交通、基坑支护、排水设施、脚手架体、材料存放、试验设施、水电供应、机械设备、安全防护、环保设施等进行规划、设置和检查，确保能够满足砌体结构施工要求。

【说明】：为砌体结构工程的施工，准备必要的作业条件和安全、环保设施，防止人员伤害，并减少噪声、粉尘、污水、建筑垃圾对环境造成污染。

5.0.4  在砌体结构施工前，施工单位应完成以下工作：

1 进场原材料的见证取样复试；

2 砌筑砂浆及混凝土配合比的设计；

3 按设计及规范要求绘制砌块砌体排块图、节点组砌图；

4 对操作人员进行技术安全交底；

5完成基槽、隐蔽工程验收、上道工序验收合格；

6放线技术复核；

7皮数杆、标志板设置；

8施工方案要求砌筑的砌体样板已验收合格；

9现场所用计量器具符合检定周期规定。

【说明】：在砌体结构砌筑前，进行严格的检查与核实，确保原材料质量合格、砂浆配合比设计合理、砌体式样及节点构造满足设计要求、操作人员充分了解技术和安全要求、基层、砌体样板质量合格等，以避免产生质量不合格品和返工浪费现象。同时编制小砌块平、立面排块图是施工准备的一项重要工作，也是保证小砌块墙体、石砌体等施工质量的重要技术措施。在编制时，宜由水电管线安装人员与土建施工人员共同商定。

5.0.5   建筑物或构筑物的放线应符合下列要求：

1位置和标高应引自基准点或设计指定点；

2基础施工前，应在建筑物的主要轴线部位设置标志板；

3砌筑基础前，应先用钢尺校核放线尺寸，允许偏差应符合表5.0.5的规定。

表5.0.5  放线尺寸的允许偏差

| 长度L、宽度B （m） | 允许偏差 （mm） |
| --- | --- |
| L（或B）≤30 30＜L（或B）≤60 60＜L（或B）≤90 L（或B）＞90 | ±5 ±10 ±15 ±20 |

【说明】：复核放线尺寸是避免技术性错误的重要措施，不应被忽视。施工中，常发生混淆轴线、中线、边线造成工程质量事故或返工重做的问题，因此，技术交底应交清放线规则，砌筑时应仔细辨认。

5.0.6  砌入墙体内的各种建筑构配件、埋设件、钢筋网片与拉结筋等应事先预制及加工，并按不同型号、规格分别存放。

5.0.7  在施工前，施工单位应组织管理人员，检查操作人员是否具有相应的技能资格，并在施工中进行考核控制。

【说明】：组织开展施工前的培训和能力鉴定，可有效的控制质量、减少操作失误及经济损失。班组中的高、中级工比例不宜少于70%。

5.0.8  施工前及施工过程中，施工单位应随时获取工程项目所在地气象资料，了解短期、中期、长期天气预报，根据天气变化情况，及时采取相应措施。

【说明】：及时有效的关注天气变化，调整施工作业时间，是减少天气影响，保证工期和质量，降低工程项目成本的重要手段。收集不到具体资料时，可参照中国气象局编制的“中国气象资料”历年实测值确定。

# 6  砌筑砂浆

## 6.1 一般规定

6.1.1  本章适用于砌体结构工程施工中的砌筑砂浆及其所用原材料。

【说明】：由于不同种类砂浆的用途不同，对砂浆的原材料技术指标和要求也存在差异，因此，本章内容主要适用于砌体结构工程中砌筑砂浆的施工，对其他种类砂浆如抹灰砂浆、地面砂浆、装饰砂浆及保温砂浆等的技术要求应符合相应砂浆种类的技术标准要求。

6.1.2  对工程中所用砌筑砂浆应按照设计要求对砌筑砂浆的种类、强度等级、性能及使用部位核对后使用。

6.1.3  砌体结构工程施工中，所用砌筑砂浆宜选用预拌砂浆，当采用现场拌制时，应严格按照砌筑砂浆设计配合比配制。不同块材砌筑砂浆宜采用配套的专用砂浆。

【说明】：为了实现节能减排和绿色施工，减少粉尘、噪声污染，要求砌体结构施工中优先选用预拌砂浆。当条件不具备，需要现场拌制砂浆时，应确保达到设计配合比要求。

采用加气混凝土砌块或混凝土小砌块砌筑时，一般不需要对砌块提前浇水湿润，若采用传统砂浆砌筑时，砂浆中的水分慢慢被加气混凝土吸收，导致水泥水化不充分，从而影响砂浆的粘结强度和抗压强度。因此，对加气混凝土砌块提出采用保水性好、性能优异的专用砂浆的要求。

6.1.4  不同种类的砌筑砂浆不得混合使用。

【说明】：不同种类砂浆，由于原材料的种类、性能及技术指标等存在差异，混合使用可能会对砂浆的性能和强度产生影响。

6.1.5  严禁使用超过凝结时间的砂浆。

【说明】： 预拌砂浆的凝结时间应根据施工现场的需要确定，并在规定的时间内使用；当采用现场拌制的砂浆时，应随拌随用，对水泥砂浆和混合砂浆一般要求分别在3h和4h内使用完毕，当施工时外界最高气温超过30℃时，应分别在拌制后的2h和3h内使用完毕；当采用拌合干混砂浆时，应根据施工季节按其使用说明的凝结时间进行控制。砂浆的凝结时间以贯入阻力达到0.5MPa时所用时间为评定的依据。

## 6.2  预拌砂浆

6.2.1  砌体结构工程使用的预拌砂浆，必须符合设计要求及国家现行标准《预拌砂浆》JG/T230、《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC 890 等的规定。

6.2.2  不同品种和强度等级的产品应分别运输和储存，不得混杂。

6.2.3  湿拌砂浆应采用专用搅拌车运送，湿拌砂浆运至储存地点除直接使用外，必须储存在不吸水的专用容器内，应根据不同季节采取遮阳、保温和防雨雪等措施。

【说明】：为了防止湿拌砂浆在运输过程中产生离析，湿拌砂浆的运输要求采用具有搅拌功能的专用运输车。砂浆运送至储存地点后，除直接使用外，应对砂浆稠度、密度检验合格后方可储存在不吸水的密闭容器中，并采取遮阳、保温和防雨雪措施进行防护。

6.2.4  湿拌砂浆在运输、储存、使用过程中不应加水重塑，当存放过程中出现少量泌水时，应拌和均匀后使用。

【说明】：砂浆经运输、贮放后如有泌水现象，砂浆泌水后，砌筑时水分容易被基层吸收，使砂浆变得干涩，难以铺摊均匀，从而影响砂浆的正常硬化，最终降低砌体的质量。

6.2.5  干混砂浆及其他专用砂浆在运输和贮存过程中，不得淋水、受潮、靠近高温或受阳光直射，装卸时要防止硬物划破包装袋。

【说明】：干粉状专用砂浆含混凝土小型空心砌块和混凝土砖的砌筑砂浆、蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆和粘结砂浆。

6.2.6  干混砂浆及其他专用砂浆贮存期不宜超过3个月，超过3个月的干混砂浆在使用前的需重新检验合格方可使用。

【说明】：由于普通干混砂浆大多是以水泥为胶凝材料，对干混砂浆的质保期规定为3个月也是考虑到与水泥的质保期相同。由于干混砂浆的强度随储存期的延长会有所下降，要求贮存超过3个月的干混砂浆使用前应重新检验，满足设计强度要求后方可使用。对其他含有有机胶凝材料的特种干混砂浆的质保期，可按相应的产品说明使用。

## 6.3 现场拌制砂浆

6.3.1  现场拌制砂浆应根据设计和砌筑材料的性能要求，对工程中所用砌筑砂浆进行配合比设计，当原材料的品种、规格、批次等组成材料有变更时，其配合比应重新确定。

6.3.2  配制砌筑砂浆时，各组分材料应采用质量计量。在配合比计量过程中，水泥及各种外加剂配料的允许偏差为±2%；砂、粉煤灰、石灰膏等配料的允许偏差为±5%。砂子计量时，应考虑含水量对配料的影响。

6.3.3  水泥砂浆中水泥用量不应小于200kg/m3；水泥混合砂浆中水泥和掺合料总量宜为300 kg/m3～350kg/m3。

6.3.4  水泥砂浆拌合物的密度不宜小于1900kg/m3；水泥混合砂浆拌合物的密度不宜小于1800kg/m3。

【说明】：为了改善砂浆的和易性，砌筑砂浆中往往掺入砂浆塑化剂等，当在砂浆中掺入引气型增塑剂后，砂浆拌合物的密度就会降低，从而影响砌体的强度，因此作出该规定。

6.3.5  为使砂浆具有良好的保水性，应掺入无机或有机塑化剂，不应采用增加水泥用量的方法。

6.3.6  现场搅拌的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕，当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆，其使用时间可根据试验缓凝时间延长。

## 6.4  砂浆拌合

6.4.1  砌筑砂浆应采用机械搅拌，且应搅拌均匀。

【说明】：为了保证砌筑砂浆拌制的均匀性，降低劳动强度和利于环境保护，对预拌砂浆和现场拌制砂浆的拌制方式要求采用机械搅拌。对于实际工程中，现场确实不具备机械搅拌条件，需要人工搅拌时，应采取措施，确保砂浆质量和对人身安全防护、环境保护的要求。

6.4.2  砌筑砂浆的稠度宜按表6.4.2的规定采用。

表6.4.2砌筑砂浆的稠度

| 砌体种类 | 砂浆稠度（mm） |
| --- | --- |
| 烧结普通砖砌体 蒸压粉煤灰砖砌体 | 70～90 |
| 混凝土实心砖、混凝土多孔砖砌体 普通混凝土小型空心砌块砌体 蒸压灰砂砖砌体 | 50～70 |
| 烧结多孔砖、空心砖砌体 轻骨料小型空心砌块砌体 蒸压加气混凝土砌块砌体 | 60～80 |
| 石砌体 | 30～50 |

6.4.3  砌筑砂浆的稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求，且砌筑砂浆的分层度不得大于30mm；当在砌筑砂浆中掺用有机塑化剂时，应有其砌体强度的型式检验报告，并经检验和试配，符合要求后方可使用。

【说明】：由于砌筑砂浆中掺用塑化剂，在其稠度得到改善时，砂浆的强度也可能受到影响，因此，本条规定要求，砂浆使用性能改善的同时，还应保证砂浆的强度满足设计要求。

6.4.4  现场拌制砌筑砂浆时，搅拌时间自投料完起算，应符合下列规定：

1水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于120s。

2水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于180s。

3掺液体增塑剂的砂浆，应先将水泥、砂干拌30s混合均匀后，将混有增塑剂的水倒入干混砂浆中继续搅拌；掺固体增塑剂的砂浆，应先将水泥、砂和增塑剂干拌30s混合均匀后，将水倒入其中继续搅拌。从加水开始，搅拌时间为 210s。

4掺增塑剂的砂浆，其搅拌方式、搅拌时间应符合现行行业标准《砌筑砂浆增塑剂》JG／T 164 的规定；

5预拌砂浆及加气混凝土砌块专用砂浆的搅拌时间应符合有关技术标准或按产品说明书采用。

## 6.5  砂浆试块制作及养护

6.5.1  砂浆立方体试块制作及养护应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70的规定。

6.5.2  验收批砌筑砂浆，同一类型、强度等级的砂浆试块不应少于3组。

6.5.3  制作砂浆试块的砂浆稠度应与配合比设计一致。

# 7  砖砌体工程

## 7.1  一般规定

7.1.1  本章适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体施工。

【说明】：本章所列砖是指以传统标准砖基本尺寸240㎜×115㎜×53㎜为基础，适当调整尺寸，釆用烧结、蒸压养护或自然养护等工艺生产的长度不超过240㎜，宽度不超过190㎜，厚度不超过115㎜的实心、或多孔﹙通孔或盲孔﹚的主规格砖及其配砖。

7.1.2  砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10㎜，但不应小于8㎜，也不应大于12㎜。

【说明】：灰缝横平竖直，厚薄均匀，既是对砌体表面美观的要求，尤其是清水墙，又有利于砌体传力。此外，试验表明，灰缝厚度还影响砌体的抗压强度。普通砖砌体12㎜水平灰缝的砌体抗压强度比10㎜水平灰缝的砌体抗压强度降低5﹪。对多孔砖砌体，其变化幅度还要大些。

7.1.3  与构造柱相邻部位砌体应砌成马牙槎。 马牙槎应先退后进； 每个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300㎜； 凹凸尺寸以60㎜为宜。广砌筑时砌体与构造柱间应设拉结钢筋, 沿墙高每500㎜设2Φ6, 伸入墙内不宜小于600mm。

【说明】：构造柱是唐山地震以后总结推广的房屋抗震设防的一项重要构造措施, 对提高砌体结构整体性能和抗震性能起着很重要的作用,已为工程实踐证明和震害验证。马牙槎留置和拉结钢筋的设置是提高砌体结构整体性的关健。

7.1.4夹心复合墙用的拉结件型式、材料和防腐应符合设计要求和相关技术规程规定。

## 7. 2   砌 筑

7.2.1  混凝土砖、蒸压砖的生产龄期达到28d后，方可用于砌体的施工。

【说明】：本条考虑到灰砂砖、粉煤灰砖出釜后早期收缩值大。如果这时用于墙体，将会出现明显的收缩裂缝。因而要求出釜后停放一个月左右，使其早期收缩值在此期间内完成大部分，这是预防墙体早期开裂的一个重要技术措施。

7.2.2  砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时，砖应提前1d～2d适度湿润, 不得采用干砖或吸水饱和状态的砖砌筑。 砖湿润程度宜符合下列规定:

1 烧结类砖的相对含水率60%～70%；

2 混凝土多孔砖及混凝土实心砖不需浇水湿润, 但在气侯干燥炎热的情况下, 宜在砌筑前对其喷水湿润；

3 其他非烧结类砖的相对含水率40%～50%。

【说明】：试验研究和工程实践证明, 砖的湿润程度对砌体的施工质量影响较大: 干砖砌筑不利于砂浆强度的正常增长, 大大降低砌体的抗压和抗剪强度, 影响砌体的整体性, 砌筑困难；吸水饱和的砖砌筑时, 不仅使刚砌的砌体尺寸稳定性差, 易出现墙体平面外变形, 还容易出现砂浆流淌, 灰缝厚度不均, 砌体抗剪强度也将降低。本条考虑到临时浇水过多会使砌体表面形成一层水膜，在砌筑时会使砌体走样或滑动，影响砌体的垂直度等砌筑质量。

研究表明：各类砌筑用砖的吸水率大小、吸水和失水速度快慢存在明显差异，因而砖砌筑时的适宜含水率也应有所不同，采用相对含水率来控制砖的湿润程度是适宜的。

在施工现场，砖的湿润程度可采用砍砖观察浸水面面积估计。

7.2.3  砖基础大放脚形式应符合设计要求，当设计无规定时，宜釆用二皮砖一收或二皮与一皮砖间隔一收的砌筑形式，退台宽度均应为60㎜，退台处面层砖应丁砖彻筑。

7.2.4  砖砌体的转角处和交接处的砌筑应符合下列规定：

1 8度及以上地区应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置接槎的临时间断处, 应砌成斜槎。烧结普通砖砌体的斜槎长度不应小于高度的2／3；多孔砖砌体的斜槎长度不应小于高度的1／2。

2非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处, 当不能留斜槎时, 除转角外, 可留直槎, 但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,其要求应符合设计和现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定。

【说明】：砖砌体转角处和交接处的砌筑和接槎质量, 是保证砖砌体结构整体性能和抗震性一:的关键之一, 唐山等地区震害教训充分证明了这一点。根据陕西省建筑科学研究院对交接处同时砌筑和不同留槎形式接槎部位连接性能的试验分析, 证明同时砌筑的连接性能最佳；留踏步槎(斜槎) 的次之；留直槎并按规定加拉结钢筋的再次之；仅留直槎不加拉结钢筋的最差。上述不同砌筑和留槎形式连接性能之比为1﹕0.93﹕0.85﹕0.72。

留直槎加设拉结钢筋, 其连接性能较留斜槎时降低有限, 对抗震设防烈度不高的地区允许釆用留直槎加设拉结钢筋的做法。

7.2.5  砌筑施工段的分段位置宜设在结构缝、构造柱或门窗洞口处。相邻施工段的砌筑高度差不得超过一个楼层的高度，也不宜大于4m。

7.2.6  砌体组砌应上、下错缝，内外搭砌。砌筑实心墙时普通砖宜采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式，多孔砖宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式。

【说明】：一顺一丁、梅花丁砌筑形式在砌体施工中采用较多，且整体性较好。

7.2.7  砖砌体在下列部位严禁使用断砖：

1砖柱、砖垛、砖拱、砖碹、砖过梁、梁的支承处、砖挑层及宽度小于1m的窗间墙等重要受力部位；

2起拉结作用的丁砖；

3清水砖墙的顺砖。

7.2.8  砖砌体在下列部位应使用丁砌层砌筑且应使用整砖：

1每层承重墙的最上一皮砖；

2楼板、梁、梁垫及屋架的支承处（包括墙柱上）；

3砖砌体的台阶水平面上；

4挑出层（挑檐、腰线等）中。

7.2.9  基础工程和水池、水箱等不得使用多孔砖。

7.2.10  砌砖工程宜釆用“三一”砌砖法或“二三八一”砌砖法。

注：“二三八一”砌砖法：砖的一种砌筑操作方法，即把砌筑工砌砖的动作过程归纳为二种步法、三种弯腰姿势、八种铺灰手法、，一种挤浆动作。

【说明】：通过调查了解到，目前使用大铲的地区，绝大部分都采用“三一”砌砖法，这种方法不论对水平灰缝还是竖向灰缝的砂浆饱满度都是有利的，故本规范强调砌砖工程宜釆用“三一”砌砖法。使用瓦刀的铺浆砌筑法，铺浆长度对水平灰缝砂浆饱满度有一定的影响，且关系到砖与砂浆间的粘结。

“二三八一”砌砖法使砌砖操作科学化，不仅能提高工效，而且人也不易疲劳。

7.2.11  釆用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750㎜；施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500㎜。

【说明】：根据陕西省建筑科学研究院对铺浆后不同时间砌筑的砌体试验结果，采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750㎜，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500㎜。

7.2.12  多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。

【说明】：多孔砖的孔洞垂直于受压面，能使砌体有较大的有效受压面积，有利于砂浆结合层進入上下砖块的孔洞中产生“销键”作用，提高砌体的抗剪强度和整体性。

7.2.13  砌体灰缝砂浆应密实饱满，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80％，砖柱的水平灰缝和竖向灰缝饱满度不应小于90%；竖缝宜釆用挤浆或加浆方法，不得出现透明缝、瞎缝和假缝，严禁用水冲浆灌缝。

【说明】：四川省建研院的研究表明，当水泥混合砂浆水平灰缝饱满度达到73.6％时，则可满足设计规范所规定的砌体抗压强度。水平灰缝饱满度不小于80％也是沿用已久的规定。竖向灰缝砂浆饱满度的优劣对砌体的抗剪强度、弹性模量都有直接影响，四川省建研院试验得到竖缝无砂浆的砌体抗剪强度比竖缝有砂浆的砌体抗剪强度降低23％的结果。

7.2.14  砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净，洒水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平直。

【说明】：墙体连接的质量与留槎、接槎都直接有关。本条对接槎的要求是为了增强砌体连接部位的粘结力和整体性。

7.2.15  拉结钢筋应根据抗震设防等级、工程使用部位提前加工成型，长度符合规定，末端设90°弯钩。埋入砌体中的拉结钢筋，应设置正确、平直，其外露部分在施工中不得任意弯折。

【说明】：连接墙体的钢筋和因抗震需要而设置的钢筋都起拉结作用，是保证砌体整体性和抗震共同工作的关键。钢筋不平直，影响受力作用；任意弯折拉结钢筋的外露部分，易松动钢筋，从而影响锚固效果，故施工中应高度重视。

7.2.16  厚度240mm及以下墙体应单面挂线砌筑；厚度370㎜及以上的砖墙及夹心复合墙宜双面挂线砌筑。

7.2.17  砖柱砌筑应符合以下规定：

1 不得采用包心砌法。

2 砖垛应与墙身同时砌筑。

3 非矩型柱、垛用砖应根据排砖方案事先加工。

【说明】：砖柱、附墙砖垛均为重要受力构件，必须确保构件的整体性。据以往多地调查发现，发生过砖柱倒塌事故的多与采用包心砌法有关。隨着建筑技术的发展，异形柱、垛、墙体设计不断出现，对用于这些部位的表面用砖应进行专门加工，方能满足设计要求。

7.2.18  实心砖平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝。灰缝的宽度，在过梁的底面不应小于5㎜；在过梁的顶面不应大于15㎜。

拱脚下面应伸入墙内不小于20㎜，拱底应有1﹪起拱。

【说明】：砖平拱过梁是砖砌拱体结构的一个特例，是矢高极小的一种拱体，从其受力特点及施工工艺考虑，必须保证拱脚下面伸入墙内的长度和拱底应有的起拱量，保持楔形灰缝形态。

7.2.19  砖过梁底部的模板，应在灰缝砂浆强度不低于设计强度75﹪时，方可拆除。

【说明】：过梁底部的模板是砌筑过程中的承重结构，只有砂浆达到一定强度后，过梁部位砌体方可承受荷载作用，才能拆除底模。

7.2.20  采用板类保温（隔热）材料的夹心复合墙应沿墙高分段砌筑，每段墙体应按照内叶墙→保温层→外叶墙→拉结件的顺序连续施工，每段砌筑高度应不大于500㎜，循环进行，如图7.2.20所示。

7.2.21  采用絮状或散粒保温（隔热）材料的夹心复合墙亦应分段砌筑，先砌内叶墙，再砌外叶

墙，或内、外叶墙同时砌筑，每段砌完随填保温材料，每段砌筑高度不宜大于500㎜。

7.2.22  砌筑内、外叶墙的拉结件不应与墙、柱其他拉结钢筋搁置在同一灰缝内，拉结件在灰缝内的埋入长度不小于50㎜；严禁拉结件后放置或明露墙体外侧；严禁填满灰缝后将拉结件压入灰缝中；已固定好的拉结件不能再移动。采用可调节拉结件时，要先将带扣眼的部分砌入内叶墙，待砌筑外叶墙时再铺设带扣件的部分，并保持拉结件两部分位置水平。

7.2.23  在门窗洞口边，外叶墙应与内叶墙搭接砌筑，且应沿竖向每隔300㎜设置“冂”形拉结筋。

7.2.24  外叶墙在底层墙体底部、每层圈梁上等部位应设置泄水口，泄水口位置底层砖竖缝为空缝，或在竖缝内埋设Φ10㎜的导流管，以导出渗入夹心复合墙空腔内的水分。泄水口间距以500㎜左右为宜。

7.2.25  砌筑夹心复合墙时，空腔侧墙面水平缝和竖缝应随砌随刮平，并防止砂浆和杂物落入二片墙之间的空腔内及保温板上。

【说明】：本条规定是为了便于保温板安装和防止形成“热桥”，影响墙体保温效果。

7.2.26  砖砌体应随砌随刮尽舌头灰。清水墙砌体还应随砌随划缝，划缝应深浅一致，深度为8mm～10㎜，并将墙面清扫干净。

7.2.27  夹心复合墙砌体的外叶墙应随砌随划缝，深度为7mm～10㎜。采用专门的勾缝剂勾凹圆或V形缝，灰缝应厚薄均匀，颜色一致。

【说明】：7.2.28 灰缝是主要渗漏源，除要保证灰缝砂浆饱满度外，必须进行二次勾缝处理，二次勾缝砂浆须掺加适量防水剂。勾缝形式宜采用排水好的凹圆或V形缝。

7.2.28   砌筑水池、化粪池、窖井和检查井，尚应符合下列规定：

1 如设计无要求，一般应采用普通砖和水泥砂浆，并砌筑严实。

2 砌体应同时砌筑，如同时砌筑有困难时，必须砌成斜槎。

3 各种管道及附件，必须在砌筑时按设计要求埋设。

【说明】：7.2.29水池、化粪池、窨井和检查井等施工，在防渗方面较一般砖砌体高，故应用普通砖和水泥砂浆砌筑。这类构筑物的施工工作面比较小，一般均能同时砌筑，如同时砌筑确有困难，留置斜槎也完全可以做到。管道及预埋件必须在砌筑时埋设，是为了避免事后开凿补埋而产生渗漏现象。

7.2.29  正常施工条件下，砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。

## 7.3   质量检查

7.3.1  材料进场时，应检查材料的质量合格证明，对有复检要求的原材料应及时送检，检验结果满足设计及相关现行标准规范要求后方可使用。

7.3.2  砖砌体工程施工中，应及时检查送检的砂浆试块、混凝土试块检验报告，检验结果应满足设计要求；当不满足设计要求时，应及时处理。

【说明】：考虑送检试块由龄期要求，因此试块的检验结果往往滞后于工程进度，当试块检验结果不符合设计要求时，应采取有效措施进行处理：

1经返工的检验批应重新检查验收；2经有资质的检测单位进行现场实体检测，检测结果满足设计要求的检验批可予验收；3经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批，可予验收；4经返修或加固处理能满足结构安全使用要求的分项工程或检验批，可按技术处理方案检查验收。

7.3.3  砖砌体工程施工中，施工单位应及时对隐蔽工程进行隐蔽前的检查验收，对已完成砖砌体工程的轴线、标高、砌筑外观质量、砖砌体的垂直度及表面平整度等进行检查，结果应满足设计及现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的规定，并形成检查记录。

【说明】：施工单位专业质量检查人员抽样检查（专检）是质量自控的重要环节，也是砌体工程检验批和分项工程验收的基础，应认真执行。抽检结果应按《砌体工程施工质量验收规范》的表式要求记录。

7.3.4  砖砌体工程施工中，应严格执行工序间的交接质量检查。

# 8 混凝土小型空心砌块砌体工程

## 8.1 一般规定

8.1.1  本章适用于普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块（以下简称小砌块）砌体的施工。

8.1.2  底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用水泥砂浆砌筑，小砌块的孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土灌实。

【说明】：用混凝土灌实小砌块砌体一些部位的孔洞，属于构造措施，主要目的是提高砌体的耐久性及结构整体性。现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003有如下规定：“在冻胀地区，地面以下或防潮层以下的砌体……当采用混凝土砌块砌体时，其孔洞应采用强受等级不低于Cb20的混凝土灌实”。考虑到小砌块壁肋较薄的特殊性，规定即使在非冻胀地区，亦应灌实其孔洞。

8.1.3  防潮层以上的小砌块砌体，宜采用专用砂浆砌筑，当采用其他砌筑砂浆时，应采取改善砂浆和易性和粘结性的措施。

8.1.4  小砌块砌筑时的含水率，对普通混凝土小砌块，宜为自然含水率；当天气干燥炎热时，可提前喷水湿润；对轻骨料混凝土小砌块，宜提前2d浇水湿润。严禁雨天施工；小砌块表面有浮水时，不得使用。

【说明】：普通混凝土小砌块具有吸水率小和吸水、失水速度迟缓的特点，一般情况下砌墙时可不浇水。轻骨料混凝土小砌块的吸水率较大，吸水、失水速度较普通混凝土小砌块快，应提前对其浇水湿润，以保证砂浆不致于失水过快而影响砌体强度。使用较潮湿的小砌块砌筑墙体，易产生“走浆”现象，墙体稳定性差，并影响灰缝的砂浆饱满度和砌体抗剪强度，故严禁雨天施工；小砌块表面也不得有浮水。

8.1.5  防潮层以上的小砌块砌体，宜采用专用砂浆砌筑，当采用其他砌筑砂浆时，应采取改善砂浆和易性和粘结性的措施。

## 8.2  砌筑

8.2.1  砌筑墙体时，小砌块产品龄期不应小于28d。

【说明】：小砌块龄期达到28d之前，自身收缩速度较快，其后收缩速度减慢，且强度趋于稳定。部分工程实践经验证明，由于采用了龄期低于28天的小砌块，墙体普遍产生较多的收缩裂缝。为有效控制砌体收缩裂缝，规定砌体施工时所用的小砌块产品龄期不应小于28d。

8.2.2  砌筑中，不得使用断裂小砌块，承重墙体中严禁使用有竖向裂缝的小砌块。

【说明】：小砌块为薄壁、大孔且块体较大的建筑材料，单个块体如果存在破损、裂缝等质量缺陷，对砌体强度将产生不利影响；小砌块的原有裂缝也容易发展并形成墙体新的裂缝。

8.2.3  小砌块表面的污物应在砌筑前清理干净，灌孔部位的小砌块，应打磨掉其底部孔洞周围的混凝土毛边。

【说明】：清理小砌块表面的污物，是为了使小砌块与砌筑砂浆或抹灰层之间粘结得更好。小砌块在制造中形成孔洞周围的混凝土毛边使孔洞缩小，用于芯柱部位将引起柱断面颈缩，影响芯柱质量。因此，要求在砌筑前清除。同时，孔洞大一些，也便于芯柱混凝土浇灌密实。工程实践表明，即使按此要求施工，芯柱混凝土浇灌密实的难度也较大。

8.2.4   砌筑厚度大于190mm的小砌块墙体时, 宜在墙体内外侧同挂两根水平准线。

【说明】：夹心墙与插填聚苯板或其他绝热保温材料的自保温小砌块，其墙体厚度一般都较厚，为保证墙体两侧面平整和垂直，应挂双线砌筑。

8.2.5  小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。

【说明】：所谓反砌，即小砌块生产时的底面朝上砌筑于墙体上。块体底面的肋较宽，且多数有毛边，因此，底面朝上易于铺放砂浆和保证水平灰缝砂浆的饱满度，这也是确定砌体强度指标的试件的基本砌法。

8.2.6  小砌块墙内不得混砌粘土砖或其他墙体材料。需要局部嵌砌时，应采用不低于C20的适宜尺寸的配套预制混凝土块。

【说明】：小砌块是混凝土制成的薄壁空心墙体材料，其块体强度与黏土砖或其他墙体材料并不等强，而且两者间的线膨胀值也不一致。混砌极易引起砌体裂缝，影响砌体强度。所以，当调整墙体尺寸或错缝砌筑等原因而需要配块时，应采用与小砌块材料强度同等级的预制混凝土块。

8.2.7  小砌块砌体应对孔错缝搭砌。搭砌应符合下列要求：

1 单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2，多排孔小砌块的搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。

2 当个别部位不能满足上述搭接要求时，应在此部位的水平灰缝中设φ4钢筋网片，且网片两端与该位置的竖缝距离不得小于400mm；或采用适宜规格的配块。

3 墙体竖向通缝不得超过2皮小砌块，独立柱不得有竖向通缝。

【说明】：单排孔小砌块孔肋对齐、错缝搭砌，主要是保证墙体传递竖向荷载的直接性，避免产生竖向通缝，影响砌体强度。同时，也可使墙体转角等交接部位的芯柱孔洞上下贯通。鉴于设计原因，有时个别部位不易做到完全孔对孔，肋对肋。对此，应采取配筋措施或适宜规格的配块，以保证小砌块墙体的正常受力性能。

8.2.8  墙体的转角处和纵横墙交接处应分皮咬槎，交错搭砌。墙体临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度，抗震设防地区严禁留直槎。

在非抗震设防地区，除外墙转角处外，墙体临时间断处可从墙面伸出200mm砌成直槎，并应沿墙高每隔600mm设2φ6拉结筋或钢筋网片；拉结筋或钢筋网片必须准确埋入灰缝或芯柱内；埋入长度，从留槎处算起，每边均不应小于600㎜，外露部分不得随意弯折。

【说明】：对于砌体结构工程而言，留直槎不利于房屋抗震，并且往往是墙体受震害破坏严重的部位，故严禁留直槎，这是唐山大地震震害的一条重要教训。小砌块墙厚190mm且有孔洞，从墙体稳定性考虑，斜槎长度与高度比例不同于粘土砖，因此作了调整。

8.2.9  190mm厚的自承重小砌块墙体可与承重墙同时砌筑。小于190mm厚的自承重小砌块墙宜后砌，且应按设计要求从承重墙预留拉结筋或钢筋网片。

8.2.10  砌筑小砌块的砂浆应随铺随砌，砌筑时的一次铺灰长度不宜超过2块主规格块体的长度。水平灰缝应满铺下皮小砌块的全部壁肋或单排、多排孔小砌块的封底面；竖向灰缝宜将小砌块一个端面朝上满铺砂浆，上墙应挤紧，并须加浆插捣密实。灰缝应横平竖直。

【说明】：小砌块不应浇水砌筑，为防止砂浆中水分被小砌块吸收，以随铺随砌为宜。垂直灰缝饱满度对防止墙体裂缝和渗水至关重要，故要求加浆插捣密实。

8.2.11  砌筑时，墙面应用原浆做勾缝处理。缺灰处应补浆压实。勾缝宜做成凹缝，凹进墙面约2mm。对有外保温或外抹灰的墙体，可不做原浆勾缝处理。

8.2.12 小砌块砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

【说明】：工程实践表明，小砌块砌体水平灰缝的厚度和垂直灰缝的宽度宜为10mm，这也是小砌块外形尺寸设计时的基本要求。大于12mm的水平灰缝不但降低砌体强度，而且也不便于铺灰操作；而小于8mm，则易造成空缝、瞎缝及露筋，故应按本条文要求砌筑。

8.2.13  需要移动砌体中的小砌块或被撞动的小砌块时，应重新铺砌。

【说明】：小砌块砌体是薄壁空心墙，水平缝铺灰面积较小，撬动或碰动了已砌筑的小砌块会影响砌体质量。因此，新砌筑的砌体，不宜采用黏土砖墙的敲击法来矫正，而应拆除重砌。

8.2.14  砌入墙内的构造钢筋网片和拉结筋应放置在水平灰缝的砂浆层中，不得有露筋现象。钢筋网片应采用点焊工艺制作，且纵横筋相交处不得重叠点焊，应控制在同一平面内。

【说明】：砌入小砌块墙体的φ4点焊钢筋网片，若纵横向钢筋重叠则为8mm厚，有露筋的可能。因此，要求钢筋点焊应在同一平面内。

8.2.15  直接安放预制梁、板的墙体顶皮小砌块应正砌，并用Cb20混凝土填实孔洞，或用实心小砌块砌筑。现浇圈梁、挑梁、楼板等构件时，支承墙的顶皮小砌块应正砌，其孔洞应预先用Cb20混凝土填实至约140mm高度，尚余约50mm高的洞孔应与现浇构件同时浇灌密实。

【说明】：为防止现浇构件时混凝土漏浆，应将支承梁、板的顶皮小砌块孔洞预先填实140mm高，余下部分与现浇构件一起浇筑，形成整体。

8.2.16  固定现浇圈梁、挑梁等构件侧模的水平拉杆、扁铁或螺栓所需的穿墙孔洞，宜在砌体灰缝中预留，或采用设有穿墙孔洞的异型小砌块，不得在小砌块上打洞。利用侧砌的小砌块孔洞进行支模时，模板拆除后应用实心小砌块或Cb20混凝土填实孔洞。

【说明】：考虑支模需要，同时防止在已砌好的墙体上打洞，特提出本条措施。当外墙利用侧砌的小砌块孔洞支模时，应防止该部位存在渗水隐患。

8.2.17  砌筑小砌块墙体应采用双排脚手架或工具式脚手架。需要在墙上设置脚手眼时，可用辅助规格的小砌块侧砌，利用其孔洞作脚手眼，墙体完工后应采用不低于强度等级为Cb20的混凝土填实。

【说明】：小砌块属薄壁空心材料，墙上留设脚手孔洞会造成墙体局部受压；事后镶砌，将使该部位砂浆较难饱满密实。多年施工实践证实，小砌块墙体施工可做到不设脚手孔洞。因此，条文作了严格规定。

8.2.18  施工洞口可预留直槎，但在洞口砌筑和补砌时，应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于C20（或Cb20）的混凝土灌实。

【说明】：本规范允许在施工洞口处预留直槎，但应在直槎处的两侧小砌块孔洞中灌实混凝土，以保证接槎处墙体的整体性。该处理方法较设置构造柱简便。

8.2.19  小砌块夹心复合墙的砌筑应符合本规范第7.2.21～7.2.26条的规定。

8.2.20  小砌块夹心复合墙砌筑时，墙面应用原浆做勾缝处理。勾缝宜做成凹缝，凹进墙面约2mm。对有外抹灰的墙体，可不做原浆勾缝处理。

8.2.21  正常施工条件下，小砌块砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。

## 8.3  混凝土芯柱

8.3.1  砌筑芯柱部位的墙体，应采用不封底的通孔小砌块。

8.3.2  芯柱混凝土宜采用符合现行行业标准《混凝土砌块(砖)砌体用灌孔混凝土》JC861的灌孔混凝土。

【说明】：芯柱的混凝土坍落度应比一般混凝土大，有利于浇筑，稍许振捣即可密实。但非泵送的预拌混凝土坍落度过大会给施工操作带来一定的困难。

8.3.3  每根芯柱的柱脚部位宜采用带清扫口的U型、E型或C 型等异型小砌块砌出操作孔。砌筑芯柱时，应随时刮去孔洞内壁凸出砂浆，直至一个楼层高度，并应及时清除芯柱孔洞内掉落的砂浆等杂物。

【说明】：凡有芯柱之处均应设清扫口，一是用于清扫孔道内杂物，二是便于上下芯柱钢筋绑扎固定。施工时，芯柱清扫口可用U型砌块砌筑，但仅用一种单孔U型块竖砌将在此部位发生两皮同缝的状况。为避免此现象，应与双孔E型块同用为宜。C型小砌块用于墙体90°转角部位，可使转角芯柱底部相互贯通。

8.3.4  浇灌芯柱混凝土，应符合下列规定：

1 清除孔洞内的杂物，并用水冲洗。

2 砌筑砂浆强度大于1.0MPa后，方可浇灌芯柱混凝土，每层应连续浇灌。。

3 灌筑芯柱混凝土前，应先浇50mm厚与芯柱混凝土配比相同的去石水泥砂浆，再浇灌混凝土。每浇灌500mm左右高度，捣实一次，或边浇灌边用插入式振捣器捣实。

4应事先计算每个芯柱的混凝土用量，按计量浇灌混凝土。

5芯柱与圈梁交接处，可在圈梁下50mm处留置施工缝。

【说明】：小砌块灌孔混凝土系指符合现行行业标准《混凝土砌块（砖）砌体用灌孔混凝土》JC 861的专用混凝土，该混凝土性能好，对保证砌体施工质量和结构受力有利。

5.12汶川地震的震害表明，在遭遇地震时芯柱将发挥重要作用，在地震烈度较高的地区，芯柱破坏较为严重，而破坏的芯柱多数都存在浇灌不密实的情况。由于芯柱混凝土较难以浇灌密实，因此，本次规范修订特别补充了芯柱的施工质量控制要求。

为使芯柱的混凝土有较好的整体性，应实行连续浇灌，直浇至离该芯柱最上一皮小砌块顶面50mm止，使每层圈梁的底与所有芯柱交接处均形成凹凸形暗键，以增强房屋的抗震能力。

8.3.5  芯柱混凝土在预制楼盖处应贯通，不得削弱芯柱断面尺寸。

【说明】：芯柱在楼盖处不贯通将会大大削弱芯柱的抗震作用。芯柱混凝土浇灌质量对小砌块建筑的安全至关重要，根据5.12汶川地震震害调查分析，在小砌块建筑墙体中芯柱较普遍存在混凝土不密实的情况，甚至有的芯柱存在一段中缺失混凝土（断柱），从而导致墙体开裂、错位破坏较为严重。故在本次规范修订时增加了对芯柱混凝土浇灌质量的要求。

8.3.6  芯柱的纵向钢筋应采用带肋钢筋，通过清扫口与从圈梁（基础圈梁、楼层圈梁）或连系梁伸出的竖向插筋绑扎搭接，搭接长度应符合设计要求。

【说明】：因芯柱孔洞较小，使用带肋钢筋可省却两端弯钩占去的空间，有利于芯柱的混凝土浇筑。

8.3.7 芯柱混凝土的拌制、运输、浇筑、养护、成品质量等，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的要求。

8.3.8  外墙转角处、外墙与内墙交接处的芯柱，宜采用钢筋混凝土构造柱。

【说明】：实际震害经验表明，外墙转角处、外墙与内墙交接处属于抗震的重要构造措施部位，若采用芯柱，其混凝土浇筑质量难以检查。1993年四川省建筑科学研究院的小砌块长柱试验中就发现有一段芯柱无混凝土的情况；保定、哈尔滨地区对芯柱混凝土浇筑质量的实际检验结果也表明，芯柱混凝土的浇筑质量不理想。若把这些抗震构造措施的重要部位改为构造柱，一方面可以进一步改善抗震性能，确保工程质量，另一方面则便于混凝土浇筑质量的检查。当设计图纸中这些部位为芯柱时，建设单位或施工单位宜与设计单位协调，修改设计图纸，改为构造柱。

## 8.4 质量检查

8.4.1   施工过程中，应及时检查小砌块、芯柱混凝土和砌筑砂浆的强度检验报告，其结果应符合设计要求。

【说明】：小砌块砌体工程中，小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆强度等级是砌体力学性能是否满足要求最基本的条件。

8.4.2   砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度应采用专用百格网进行检查，其饱满度按净面积计算不得低于90％。

【说明】：小砌块砌体施工时对砂浆饱满度的要求，严于砖砌体的规定。究其原因：一是由于小砌块壁较薄，肋较窄，小砌块与砂浆的粘结面不大；二是砂浆饱满度对砌体强度及墙体整体性影响远较砖砌体大，其中，抗剪强度较低又是小砌块的一个弱点；三是考虑了建筑物使用功能（如防渗漏）的需要。竖向灰缝饱满度对防止墙体裂缝和渗水至关重要，故在本规范中，垂直灰缝的饱满度要求为不得低于90％。

8.4.3   墙体组砌方式应采用观察法进行检查，结果应符合本规范相关要求。

8.4.4   混凝土小型空心砌块砌体工程施工中，施工单位应及时对隐蔽工程进行隐蔽前的检查验收，对已完成砌体工程的轴线、标高、砌筑外观质量、砌体的垂直度及表面平整度等进行检查，结果应满足设计要求及现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的规定，并形成检查记录。

8.4.5  对小砌块砌体的芯柱应进行以下检查：

1小砌块砌体的芯柱混凝土密实性，采用锤击法进行检查，必要时可采用钻芯法或超声法进行检测。

2 楼盖处芯柱尺寸及芯柱设置位置应逐层检查，检查结果应符合设计要求。

【说明】：小砌块砌体芯柱的质量检查一直是个难题。在实际工程中常有漏灌或灌不密实的情况，如射洪县某工程出现芯柱漏灌导致的质量事故，哈尔滨某样板工程也存在芯柱灌不密实以及透明缝的情况。在保定对多个工程实例的芯柱采用钻芯法进行的调查中，芯柱不密实的情况也非常普遍。在锤击法普查后，采用钻取小芯样的方法对芯柱的密实状况进行抽查是一种比较有效的方法，但由于其是一种局部破损的检查方法，检查数量或覆盖的范围比较有限，因此只能考虑抽查验证。

8.4.6  小砌块砌体的水平灰缝厚度采用尺量5皮小砌块的高度折算；竖向灰缝宽度采用尺量2m砌体长度折算。结果应符合本规范第8.2.12条规定。

# 9  石砌体工程

## 9.1  一般规定

9.1.1  本章适用于毛石、料石砌体结构的施工。

【说明】：本章所指毛石包括乱毛石、平毛石；料石包括细料石、粗料石、毛料石，同时也包括实心粘土砖与毛石组合墙砌体。

9.1.2  石砌体的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应砌成踏步槎。

【说明】：为保证石砌体结构的整体性，石砌体的转角处和交接处首先要求同时砌筑，对不能同时砌筑又必须留置的临时间断处，应砌成踏步槎。

9.1.3  梁、板等受弯构件石材，不应存在“胛痕”；且梁的顶、底面应为“涩面”，两侧面应为“劈面”，板的顶、底面应为“劈面”，两侧面应为“涩面”。

【说明】：“胛痕”及开采震裂的裂痕，可用水湿法进行检查，即用清水把石材构件淋湿后擦干净，再用手锤在水痕周围轻轻敲打，有细小的水珠或金黄色的水痕显露出来，即为“金丝胛”或裂痕所在。也可用锤在有疑问的构件上轻敲，有时会把有“胛痕”的地方敲断。

石材的涩面是指比较毛糙凸凹不平的面，劈面是表面光滑平整的一面。

9.1.4 石砌体应采用铺浆法砌筑。砂浆必须饱满，叠砌面的粘灰面积（即砂浆饱满度）应大于80%。

【说明】：铺浆法采用分块施工，每一砌筑块必须边铺底浆、边摆石、边灌竖缝、边振捣，各工序交替进行。

## 9．2  砌筑

Ⅰ 毛石砌体

9.2.1  毛石砌体所用毛石应无风化剥落和裂纹，无细长扁薄和尖锥、无水锈，毛石应呈块状，其中部厚度不宜小于150mm。

【说明】：毛石砌体系指用乱毛石、平毛石砌筑而成的砌体。乱毛石系指形状不规则的石块；平毛石系指形状不规则，但有两个平面大致平行的石块。

考虑到石块过小或过薄，都会影响砌体的强度和搭砌效果，故要求石块应呈块状，而不应呈片状、楔状和针状，并规定其中部厚度不宜小于150mm(指毛石的主要规格)。

9.2.2  毛石砌体宜分皮卧砌，错缝搭砌；毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处，应用较大的平毛石砌筑。

【说明】：由于毛石砌体一般以几皮为一分层高度，为保证砌筑质量，本条规定分皮卧砌，在施工中，应根据各皮石块间利用自然形状经敲打修整便能与先砌石块基本咬合，搭接紧密；为保证砌体的整体性及砌体内部的拉结作用，应上下错缝，上下皮毛石搭接长度不得小于80mm。内外搭砌，不得采用外面侧立石块中间填心的砌筑方法；中间不得有铲口石(尖石倾斜向外的石块)斧刃石和过桥石(仅在两端搭砌的石块)。

9.2.3  毛石砌体的灰缝应饱满密实，厚度不宜大于40mm，石块间不得有相互接触现象。石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎石石块嵌实，不得采用先摆碎石后塞砂浆或干填碎石块的方法。

【说明】：众所周知，砂浆饱满度是影响砌体强度的一个重要因素，为保证砌筑质量，本条要求砂浆应饱满，施工中应特别注意防止石块间无浆直接接触的情况。由于毛石形状不规则，棱角多，在叠砌时容易形成空隙，故为了保证砌体强度和稳定性，本条强调对较大的空隙应采用先填塞砂浆后用碎石块嵌实的合理工艺，并规定不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。

9.2.4  砌筑时，应避免出现通缝，干缝，空缝和孔洞。

【说明】：应注意合理摆放石块，以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。

9.2.5  砌筑毛石基础的第一皮毛石时，先在基坑底铺设砂浆，并将大面向下。阶梯形毛石基础的上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的毛石应相互错缝搭砌。

【说明】：为使毛石基础与地基或基础垫层粘结紧密，保证传力均匀和石块平稳，故要求砌筑第一皮石块应座浆并将大面向下。

毛石基础的扩大部分为阶梯形时，考虑到如果顺向压砌不够，则易于翘动，影响砌体的稳定性，故本条规定，上级阶梯应至少压砌下级阶梯石块的1/2。同时，相邻阶梯的毛石应相互错缝搭砌，以保证砌体质量。

9.2.6  毛石基础砌筑时应拉垂线（立线）及水平线（卧线）。

【说明】：毛石形状规则性差，为确保施工质量内，制定本条。

9.2.7  毛石砌体必须设置拉结石。拉结石应符合下列规定：

1拉结石应均匀分布，相互错开，毛石基础同皮内每隔2m左右设置一块；毛石墙一般每0.7m2墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。

2拉结石的长度，当基础宽度或墙厚不大于400mm时，应与基础宽度或墙厚相等；当基础宽度或墙厚大于400mm时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块的长度不应小于基础宽度或墙厚的2/3。

【说明】：设置拉结石是保证毛石砌体整体性的重要因素之一，施工中必须严格执行。

根据有关资料介绍，毛石墙厚度一般400mm左右，大于400mm的不多。结合石材实际情况，为合理设置拉结石，故本条规定，当基础宽度或墙厚不大于400mm时，拉结石的长度应与基础宽度或墙厚相等；当基础宽度和墙厚大于400mm时，允许采用两块石块搭接，但必须内外搭接并保持一定的搭接长度，以保证砌体的整体性。

9.2.8  石砌体每天的砌筑高度不得大于1.2m。

【说明】：考虑到毛石本身的形状不规则且自重较大，而砌筑时砂浆强度增长又较缓慢，如日砌筑高度过大，将难以保证砌体的稳定性，严重时产生下沉、滑移甚至会发生倒塌，故本条规定“不应超过1.2mm”以强调控制日砌高度的重要性。

9.2.9  毛（料）石和实心粘土砖的组合墙中（图9.2.10），毛石砌体与砖砌体应同时砌筑，并每隔4～6皮砖用2～3皮丁砖与毛石砌体拉结砌合，毛石与实心砖的咬合尺寸应大于120mm，两种砌体间的空隙应用砂浆填满。

【说明】：本条规定毛石和实心粘土砖组合墙中，毛石砌体与砖砌体应同时砌筑，是为了保证组合墙的整体性。其中毛（料）石和实心粘土砖的组合墙可见图1。

图1  毛石与实心砖组合墙示意图

a-拉结砌合高度；

b-拉结砌合宽度；

c-毛石墙的设计厚度

9.2.10  勾缝应符合下列要求

1  勾平缝时，应将灰缝嵌塞密实，缝面与石面相平，并把缝面压光。

2  勾凸缝时，先用砂浆将灰缝补平，待初凝后再抹第二层砂浆，压实后用专用工具捋成宽度为40mm的凸缝。

3  勾凹缝时，应将灰缝嵌塞密实，缝面应比石面深10mm左右，并把缝面压平溜光。

Ⅱ 料石砌体

9.2.11  各种砌筑用料石的宽度、厚度均不宜小于200mm，长度不宜大于厚度的4倍。料石加工的允许偏差应符合表9.2.11的规定。

料石加工的允许偏差                   表9.2.11

| 料石种类 | 允 许 偏 差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 宽度、厚度(mm) | 长度(mm) |
| 细料石 | ±3 | ±5 |
| 粗料石 | ±5 | ±7 |
| 毛料石 | ±10 | ±15 |

注：如设计有特殊要求，应按设计要求加工。

【说明】：料石的长度与厚度、宽度的比例关系，主要应从料石的抗折性能考虑，不同的材质，其抗折性能也不同。对于料石的宽度和厚度均不宜小于200mm，长度不宜大于厚度的4倍。这样规定除比较符合实际外，而且不影响砌体的受力性能，施工时也比较灵活，各地可以根据当地的石质和使用经验，确定料石长度。

9.2.12  料石砌体的水平灰缝应平直、竖缝宽窄一致，其中细料石砌体不宜大于5mm，粗料石和毛料石砌体不宜大于20mm。

【说明】：避免水平灰缝倾斜呈波浪形或水平灰缝宽窄不一致；竖缝过宽或过窄以及出现通缝、瞎缝、爬缝是保证料石砌体施工质量的必备条件。为控制料石的砌筑质量皮数杆要固定牢固，将标高控制一致，皮数杆间距以不大于15m为宜，将准线拉紧，中间可用托线板将准线托平，厚度超标的料石应进行二次加工，料石必须跟线砌筑。砌筑前，先按照组砌图试排料石，将竖缝排匀，根据上下皮的错缝要求，转角处及交接处需要进行二次加工的料石必须控制好加工尺寸。

9.2.13  料石墙砌筑形式可采用丁顺叠砌、二顺一丁、丁顺组砌、全顺叠砌。

【说明】：丁顺叠砌是一皮顺石与一皮丁石相隔砌成，二顺一丁是两皮顺石与一皮丁石相砌成。上述两种方法上下皮竖缝相互错开1/2石宽、石长。

丁顺组砌是同皮内每1～3块顺石与1块丁石相隔砌成，丁石中距不大于2m，上皮丁石座中于下皮顺石，上下皮竖缝相互错开至少1/2石宽；全顺是每皮均为顺砌石，上下皮错缝相互错开1/2石长。丁顺叠砌二顺一丁适用于墙厚等于石长或二块石宽；丁顺组砌适用墙厚两块料石宽度；全顺适用于墙厚等于石宽。

墙体砌筑时，应根据墙体厚度，确定砌筑形式及绘制墙体组砌图。

9.2.14  料石清水墙中不得留脚手眼。

9.2.15  料石墙的第一皮及每个楼层的最上一皮应丁砌。

【说明】：第一皮丁砌是为了保证料石墙更好的受力，楼层的最上一皮丁砌能更好的保证墙体支承楼屋面板及墙体稳定。

## 9.3  挡土墙

9.3.1  本节适用于建筑场地周围的浆砌毛石、料石挡土墙。

砌筑挡土墙除应按本节以下执行外，尚应符合本章前二节的有关规定。

9.3.2  砌筑毛石挡土墙应符合下列规定：

1  毛石的中部厚度不宜小于200mm。

2  每砌3～4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次。

3  外露面的灰缝厚度不得大于40mm，两个分层高度间的错缝不得小于80mm。

【说明】：由于挡土墙一般体积较大，故要求所用毛石的中部厚度应增大，但为了节约砂浆和确保砌体质量，施工时，毛石宜大小搭配使用。本条规定每砌3～4皮为一个分层高度，并应找平一次，是为了能及时发现并纠正砌筑中的偏差，以保证工程质量。挡土墙的厚度和所用的石材尺寸一般都较大，因而其外露面的灰缝厚度也相应比一般毛石砌体稍大些，故规定“不得大于40mm”。另外，为增强砌体的整体性，参照有关技术资料，规定“两分层高度间的错缝不得小于80mm”。

9.3.3  料石挡土墙宜采用同皮内丁顺相间的砌筑形式。当中间部分用毛石填砌时，丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。

【说明】：从挡土墙的整体性和稳定性考虑，对料石挡土墙，建议采用同皮内丁顺相间的砌合法砌筑。当设计未作具体要求时，从经济上考虑，中间部分可填砌毛石，但为了保证拉结强度，规定丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。

9.3.4  砌筑挡土墙，应按照设计要求收坡或收台，设置伸缩缝和泄水孔。如设计无明确规定，泄水孔施工应符合下列规定：

1  泄水孔应均匀设置，在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔。

2  泄水孔宜采取抽管或埋管方法留置。

3  泄水孔周围的杂物应清理干净，并在泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。

【说明】：挡土墙因承受侧向压力，一般为变截面，故砌筑时，应按设计要求架立坡度样板进行收坡或收台。另外，挡土墙应注意设置泄水孔，以防止地面水渗入基础而造成基础沉陷或墙墙体倒塌。本条增加了设计无具体要求时，泄水孔的具体做法。

9.3.5  挡土墙内侧回填土应分层夯填密实，其密实度应符合设计要求。墙顶土面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面。

【说明】： 挡土墙内侧的回填土的质量是保证挡土墙可靠性的重要因素之一，应控制其质量，并在顶面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面，以保证挡土墙内土含水量不增加或增加不多，而不会使墙的侧向土压力有明显变化，以确保挡土墙的安全性。

## 9.4  质量检查

9.4.1  料石的品种、规格、颜色以及强度等级必须符合设计要求，石材材质必须质地坚实，无风化剥落和裂缝等缺陷，应有出厂合格记录和检验报告。

【说明】：材料是否符合要求，是质量保证的前提，认真按规定查验收质量说明及试验报告，并抽样复试，加强石材外观质量的检查验收，风化石等不合格不准进场。

9.4.2  进行现场二次加工的料石，其加工的要求应按本规范9.2.11要求进行检查。

【说明】：少量形状，尺寸不良的料石在砌筑前应进行二次加工，加工精度应满足料石加工要及允许偏差。

9.4.3  毛石使用前应无污垢、锈迹，料石表面也应无泥垢，水质等杂质。

【说明】：对于有污垢、锈迹等杂质的石材，砌筑前应清洗干净。

9.4.4  石砌体原灰缝的砂浆饱满度，砌体尺寸、位置、偏差、组砌体形式等检验应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。

9.4.5  料石基础及墙体应进行观感检查，观感检查的主要内容如下：

1  组砌方法应正确，灰缝均匀，不得有通缝、瞎缝。

2  灰缝砂浆应饱满，横平竖直，不得有空隙、亮缝。

3  清水墙、柱面应清晰美观，色泽均匀。

4  混水墙面应平整洁净，阴阳线角流畅；宽窄、深浅，厚度一致，搭接平整通顺。

5  墙面勾缝应均匀密实光洁，宽度均匀。

【说明】：料石砌筑前，必须按照组砌图将料石试排妥当后，才能开始砌筑。

9.4.6  毛石基础及墙体应进行观感检查，观感检查主要内容如下：

1  组砌方法应正确，拉结石的设置及分布是否符合规定要求。

2  灰缝砂浆密实度，不得有瞎缝、亮缝。

3  毛石砌体的灰缝、整体外观，勾缝应符合规定要求。

# 10  配筋砌体工程

## 10.1 一般规定

10.1.1  本章适用于配筋砖砌体、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层的组合砌体、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙及配筋砌块砌体工程施工。

【说明】：配筋砌体的种类及名词解释采用《砌体结构设计规范》的定义。

10.1.2  配筋砖砌体和配筋混凝土砌块砌体的施工除符合本章要求外，尚应符合本规范第7章、第8章的规定。

【说明】：配筋砌体属于砌体和混凝土或钢筋共同受力的组合构件，因此其施工的砌筑要求应符合第7章和第8章的规定。

10.1.3  配筋砖砌体构件、组合砌体构件和配筋砌块砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级及钢筋的品种、规格、数量应符合设计要求。

【说明】：配筋砌体中的钢筋的品种、规格、数量和混凝土或砂浆的强度直接影响砌体的结构性能，因此应符合设计要求。随着各种专用砂浆、专用混凝土及各种高性能钢筋在砌体施工中推广普及，其改进的性能已经在设计规范的强度取值时得到反映，因此施工时应按设计要求正确选用砂浆、混凝土的种类、等级。

10.1.4  配筋砌体中的钢筋，应根据构件所处的环境类别选择有效的防腐、防锈措施。

【说明】：《砌体结构设计规范》参照国际标准把5类环境类别对应的混凝土保护层厚度进行了规定，并参照国外规范规定了某些钢筋的防腐镀（涂）层的厚度或等效的保护。

10.1.5  设置在砌体水平灰缝内的钢筋，应沿灰缝厚度居中放置。灰缝厚度应超过钢筋直径6mm以上；当设置钢筋网片时，应超过网片厚度4mm以上，但灰缝最大厚度不宜超过15mm。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm。

【说明】：水平灰缝中的钢筋居中放置，是为了使钢筋具有有效保护时还能保证砂浆与块体有效的粘结。由于灰缝过厚会降低砌体的抗压强度，因此规定灰缝厚度不宜超过15mm。

10.1.6  伸入砌体内的锚拉钢筋，从接缝处算起，不得少于500mm。对多孔砖墙和砌块墙不小于700mm。

【说明】：砌体与横墙连接试验结果表明。在采用M5砂浆的情况下，钢筋伸入砌体内500mm完全可以保证钢筋不会滑移。另根据试验数据和可靠性分析，对于孔洞率不大于30%的多孔砖，墙体水平灰缝拉结筋的锚固长度应为实心砖墙体的1.4倍。

## 10．2 配筋砖砌体施工

10.2.1  钢筋砖过梁，过梁内的钢筋应均匀、对称放置，过梁底面应铺1:3水泥砂浆层，其厚度宜为30mm，钢筋应埋入砂浆层中，两端伸入支座砌体内的长度不应小于240mm，并有90°弯钩埋入墙的竖缝内。钢筋砖过梁的第一皮砖应丁砌。

【说明】：钢筋砖过梁的钢筋设置方式对过梁的承载力关系重大，为保证施工质量，根据施工经验做出此条规定。

10.2.2  网状配筋砌体的钢筋网，宜采用焊接网片。

【说明】：焊接网片较平直，尤其是在工厂生产时更能保证网片的平整度，这样更能保证网片上下部分的砂浆层厚度。

10.2.3  由砌体和钢筋混凝土或配筋砂浆面层构成的组合砌体构件，其连接受力钢筋的拉结筋应在两端做成弯钩，并在砌筑砌体时正确埋入。当组合砖砌体一侧竖向受力钢筋多于4根时，应设置附加箍筋或拉结钢筋。

【说明】：拉结钢筋可以保证组合砌体两侧的钢筋能较好地共同受力。

10.2.4  组合砌体构件的面层施工，应在砌体外围分段支设模板，每段支模高度宜在500mm以内，浇水润湿模板及砖砌体面，分层浇灌混凝土或砂浆，并振捣密实。

【说明】：本条规定是为了保证混凝土的密实及组合砌体的整体性。

10.2.5  设置钢筋混凝土构造柱的砌体，应按先砌墙后浇注混凝土构造柱。浇注混凝土前必须将砖砌体与模板浇水润湿，并清理模板内残留的砂浆与碎砖。

10.2.6  构造柱混凝土可分段浇灌，每段高度不宜大于2m。在施工条件较好并能确保浇灌密实时，也可每层浇灌一次。

【10.2.5～10.2.6说明】：这些措施可以较好地保证混凝土的浇灌质量。

10.2.7  钢筋混凝土构造柱的竖向受力钢筋应在基础梁和楼层圈梁中锚固，锚固长度应符合设计要求。

【说明】：配筋砖砌体中的构造柱已经是主要的受力构件，因此其钢筋的锚固应按设计规范的规定执行。

10.2.8  构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，其砌筑要求应符合本规范第7.1.3条规定。

## 10．3 配筋砌块砌体施工

10.3.1  配筋砌块砌体的砌筑应采用专用的砌筑砂浆和专用的灌孔混凝土，其性能应符合《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》JC860和《混凝土砌块（砖）砌体用灌孔混凝土》JC861的规定。

【说明】：对于块体高度较高的混凝土砌块，普通砂浆很难保证竖向灰缝的砌筑质量。调查发现普通砂浆砌筑的砌块墙体会出现竖向灰缝不饱满，甚至出现“瞎缝”，影响了墙体的整体性。因此要求配筋砌块砌体应采用与块体材料相适应且能提高砌筑工作性能的专用砌筑砂浆。同样在配筋砌块砌体中，由于砌块孔洞小且竖向及横向钢筋多，只有采用高流态低收缩的专用灌孔混凝土才有较好地保证配筋砌体墙的整体性。

10.3.2  配筋混凝土砌块砌体工程中，芯柱的施工除应遵守本章有关规定外，尚应满足本规范8.3节的要求。

10.3.3  芯柱钢筋应与基础或基础梁中的预埋钢筋连接，上下楼层的钢筋可在楼板面上连接，钢筋直径大于22mm时宜采用机械接头连接，其他直径的钢筋可采用搭接连接，搭接长度应符合设计要求。

【说明】：芯柱是保证配筋砌块砌体整体性能的重要构造措施，同时也是承载能力计算时的主要依据，因此芯柱钢筋的锚固与连接质量必须达到设计及规范要求。

10.3.4  配筋砌块砌体剪力墙的水平钢筋，在凹槽砌块的混凝土带中钢筋的锚固、搭接长度应符合设计要求。

【说明】：配筋砌块砌体的水平钢筋是抗震设计的重要保证。

10.3.5  配筋砌块砌体剪力墙两平行钢筋间的净距不应小于50mm。水平钢筋搭接时应设连接件，保证钢筋重叠部位上下搭接；在抗震设防地区水平钢筋应沿墙长连续设置，两端可锚入端部灌孔混凝土中。

【说明】：控制配筋砌块砌体的水平钢筋搭接方式和净距，可保证灌孔混凝土的浇注质量。

10.3.6 当剪力墙墙端设置混凝土柱作为边缘构件时，应按先砌砌块墙体，后浇捣混凝土柱的施工顺序，墙体中的水平钢筋应在柱中锚固，并应满足钢筋的锚固要求。

【说明】：此规定是为保证构造柱与砌块墙体的整体性。

## 10.4 质量检查

10.4.1  配筋砖砌体中的钢筋网片、箍筋、拉结筋或配筋砌块砌体中的水平钢筋在进行隐蔽工程验收后方可砌筑上一皮块体。

【说明】：配筋砖砌体中的钢筋位置及数量决定着构件的承载能力，因此必须避免漏放。

10.4.2  网状配筋砌体的钢筋网，不得用分离放置的单根钢筋代替。

【说明】：焊接钢筋网片的水平钢筋可增加锚固效果，能够较好控地控制配筋砌体构件的变形，而分离的钢筋无法达到这一效果。

10.4.3  混凝土构造柱施工在逐层安装模板前，必须根据构造柱轴线校正竖向钢筋位置和垂直度。箍筋间距应准确，并分别与构造柱的竖筋和圈梁的纵筋相垂直，绑扎牢靠。

【说明】：此项规定是为保证构造柱钢筋骨架的完整与准确。

10.4.4  配筋混凝土砌块砌体工程中，芯柱施工应设专人检查混凝土灌入量，认可后方可继续施工。每一层楼或每一种强度等级的混凝土至少检查一次，混凝土至少应制作一组试块（每组三块）。当混凝土强度等级或配合比变更时，尚应相应制作试块。

【说明】：由于砌块孔洞较小，且配筋砌体中配置了竖向及水平钢筋，为保证芯柱混凝土灌注的密实度，应随时检查混凝土的灌入量。

10.4.5  配筋砌体施工质量检查除本章规定外，尚应包括第7章和第8章相应规定。

# 11  填充墙与隔墙砌体工程

## 11.1一般规定

11.1.1  本章适用于烧结空心砖、轻骨料混凝土砌块、蒸压加气混凝土砌块等填充墙与隔墙砌体施工。

【说明】当砌体材料供应确有困难时，经设计同意填充墙与隔墙砌体可采用多孔砖或实心砖，但也应符合本章规定。

11.1.2  轻骨料混凝土砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑时，其产品龄期应超过28d，蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30％。

11.1.3  填充墙宜按不同块材特性选用相应种类砂浆砌筑。

11.1.4  吸水率较小的轻骨料混凝土砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块，砌筑前不应对其浇（喷）水湿润；在气候干燥炎热的情况下，对吸水率较小的轻骨料混凝土砌块宜在砌筑前喷水湿润。

采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时，烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土砌块应提前1d～2d浇（喷）水湿润；蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆（或普通砌筑砂浆）砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合下列规定：

1 烧结空心砖的相对含水率60％～70％；

2 吸水率较大的轻骨料混凝土砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40％～50％。

11.1.5  蒸压加气混凝土砌块砌体在不采取有效措施的情况下，不宜在以下部位或环境中使用：

1  建筑物外墙防潮层以下；

2  长期浸水或化学侵蚀环境；

3  砌体表面温度高于80℃的部位。

【说明】：考虑蒸压加气混凝土砌块长期处于所列环境中易产生损伤。

11.1.6  在厨房、卫生间、浴室等房间用轻骨料混凝土砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌普通砖或现浇混凝土坎台，高度不宜小于150mm。

【说明】：根据多年工程实践，厨房、卫生间、浴室等用水较多房间和地面环境比较潮湿的房间，容易对墙体根部侵蚀，同时考虑到轻骨料混凝土砌块和加气混凝土砌块的强度以及耐久性、吸湿性大等原因，做出此规定。考虑到空心砖、加气混凝土砌块、轻骨料混凝土砌块强度不太高，碰撞易碎、吸湿性较大，特作此规定。

11.1.7  主体结构的拉结筋应预埋在结构墙柱上，如采用后置式方法设置拉结钢筋时，应对拉结钢筋进行实体拉拔强度试验。

11.1.8  填充墙砌体应与主体结构可靠连接，其连接构造应符合设计要求，未经设计同意，不得随意改变连接构造方法。

11.1.9  填充墙在砌块砌体上钻孔、镂槽或切锯等，均应使用专用工具，不得任意剔凿。

## 11.2 砌筑

11.2.1  蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土砌块不同强度等级的砌块不得混砌，亦不应与其他墙体材料混砌。

【说明】：不同强度等级的砌块或与其它墙体材料混砌，在接缝处如果处理不当，容易出现裂缝等现象。

11.2.2  砌筑时应预先试排块，并优先使用整块。需断开砌块时，锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1／3；长度小于200mm的砌块不得用于排块。

11.2.3  填充墙砌体砌筑，应待承重主体结构检验批验收合格后进行，填充墙与承重主体结构之间的空（缝）隙部位施工，应在填充墙砌筑14d后进行。

【说明】：砌体填充墙与柱或梁底采用柔性连接，是减少填充墙体干缩裂缝的措施之一。

Ⅰ  烧结空心砖砌体

11.2.4  孔洞水平放置砌筑时，空心砖宜侧立砌筑，孔洞是水平方向，空心砖墙的厚度等于空心砖的厚度。采用全顺侧砌，错缝砌筑，上下午竖缝相互错开1/2砖长。砌筑形式如图11.2.4。

图11.2.4空心砖墙砌筑形式

11.2.5  孔洞竖直放置砌筑时，砌筑空心砖宜采用刮浆法。竖缝应先批砂浆后再砌筑，水平铺浆时，应先用套板盖住孔洞后铺浆，以免砂浆掉入孔洞内。砌筑时，空心砖应放平。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，也不宜大于12mm。

11.2.6  采用非整砖时， 第一皮空心砖砌筑时应进行试摆，排砖时，凡不够半砖处用普通砖补砌，半砖以上的非整砖宜用无齿锯加工制作非整砖块，不得用砍凿方法将砖打断。

11.2.7  各种预留洞、预埋件、预埋管，应按设计要求设置，不得砌筑后剔凿。

11.2.8  组砌方法应正确，上、下错缝，交接处咬槎搭砌，掉角严重的空心砖不宜使用。转角及交接处应同时砌筑，不得留直槎，其他部位应留斜槎，斜砌高度不大于1.2m。

【说明】:空心砖分为一般空心砖和保温空心砖，保温空心砖规格：长度有240mm、290mm;宽度有140mm、180mm、190mm；高度有90mm、115mm。

1、当前烧结空心砖的品种、规格较多，非模数空心砖所占比例较大，因此在空心砖砌筑前平面和立面应做好墙体排砖设计，应尽量采用主规格的空心砖，尽量减少辅助规格空心砖数量和种类，以满足组砌要求。

对于潮湿环境的保温空心砖墙体，应采取有效的防潮防水措施。

2、砌体应上下错缝，采用一眠一斗砌筑时，两块斗砖中部填冲聚苯板材等保温材料，眠砖接缝处在缝中部放置聚苯片，片高同空心砖高度，片宽与斗砖中填充的聚苯板相同，片厚10~12mm，砌体施工时应在混凝土墙、柱、梁处预留施工保温层余量。

3、设置构造柱时的砌体两边应同时砌筑，砌体高度每500mm左右处设置不小于2Ф6的贯通拉结筋。砌体施工时不得留有脚手眼和施工孔洞。圈梁、构造柱混凝土支模时，应采用不小于Ф12的螺栓作为拉结杆件。

4、墙体中预埋电气管线时，应将管线穿入空心砌块中，水电施工人员做好配合工作，尽量避免砌筑后的剔凿，如必须进行剔凿时，应对剔凿部位使用细石混凝土或聚氨酯发泡填充严密。

Ⅱ  轻骨料混凝土砌块砌体

11.2.9  空心砌块砌体的砌筑要求同本规范第8.2节。

11.2.10 小砌块墙体孔洞中须填充隔热或隔声材料时，应砌一皮灌填一皮。应填满，不得捣实。

11.2.11  砌筑带保温夹心层的小砌块墙体时，应将保温夹心层一侧靠置室外，并应对孔错缝。左右相邻小砌块中的保温夹心层应互相衔接，上下皮保温夹心层间的水平灰缝处应砌入同质保温材料。

11.2.12  砌块每日砌筑高度应控制在1.4m或一步脚手架高度。

【说明】:空心砌块包括混凝土空心砌块、陶粒空心砌块、粉煤灰空心砌块等。

1、由于空心砌块规格较多，在砌块施工前，应根据砌块的规格、尺寸和所砌部位进行排砖布距，使砌体排布合理，均匀砌筑。

2、根据工程需要以主规格（390mm×190mm×190mm）砌块，配备相应尺寸规格的辅助砌块。由于空心砌块正面孔洞较大，砌墙时砂浆容易掉入孔洞中，所以要求正面朝下反砌法施工。对孔、错位搭砌，主要是考虑增强墙体的整体性，同时又保证上下两块空心砌块的肋上能够用灰进行满粘。

3、当砌筑到预制梁和预制板部位时，为保证预制构件能够与砌体结构达到有效的粘结，要求安装预制构件前在墙上应坐灰并垫平。

4、考虑到轻骨料砌块的强度及耐久性，不宜承受剧烈的碰撞，因此规定墙上预留孔洞、管道、沟槽和预埋件，应在砌筑时预留或预埋，不得在砌好的墙体上凿洞。

5、为了防止墙体在施工过程中的震动造成墙体产生裂缝，规定了空心砌块墙体砌筑应采用双排内、外脚手架进行施工，严禁在砌筑的墙体上设脚手孔洞。

6、填充墙体砌筑后，砌体还会产生一定的变形，因此每天砌筑高度进行了限制。施工不当，不仅会影响砌体和梁板底的紧密结合，还会产生结合部位的水平裂缝。

Ⅲ  蒸压加气混凝土砌块砌体

11.2.13  填充墙砌筑时应上下错缝，搭接长度不应小于砌块长度的1/3，并应不小于150mm。如不能满足时，在水平灰缝中应设置2ф6 钢筋或Ф4钢筋网片加强，加强筋长度不应小500mm.。

11.2.14  蒸压加气混凝土精确砌块砌筑宜采用薄灰砌筑法施工。采用“薄灰砌筑法”施工时，应采用专用粘接砂浆，砌块不得用水浇湿，其灰缝厚度宜为4mm～5mm；采用非专用粘结砂浆砌筑时，砌筑时应向砌筑面喷水湿润，浸水深度以8mm为宜，水平灰缝厚度宜为15mm，竖向灰缝宜为20mm。灰缝应横平竖直，砂浆饱满，灰缝饱满度不应低于80%。

11.2.15  切锯砌块应使用专用工具，不得用斧子或瓦刀等任意砍劈。洞口两侧应选用规则整齐的砌块砌筑。

【说明】:加气混凝土砌块包括粉煤灰加气混凝土砌块、砂加气混凝土砌块、矿渣加气混凝土砌块等。

1、蒸压加气混凝土砌块砌筑时对产品龄期的规定，现行国家标准《蒸压加气混凝土砌块》GB11968规定，“砌块应存放5天以上方可出厂”，蒸压加气混凝土砌块出釜时的含水率为35%~40%，以后砌块逐渐干燥而收缩，因此体积不稳定。为防止砌体及抹灰层开裂，使其砌筑时的含水率满足要求，特作此规定。

2、加气混凝土砌块抹灰面开裂现象比较普遍，为了防止不同砌块变形差而产生裂缝，因而限制不同干密度和强度等级的砌块混用，同时限制其他砖、砌块混砌。

3、没皮砌块砌筑时，应注意校正砌块水平、垂直位置，并做到上下皮砌块错缝搭接、表面平整、水平灰缝基本平直，上下搭接长度不小于砌块长度的1/3，竖向通缝不应大于两皮。

4、对于所需的非规格尺寸砌块应采用手提式电锯或相应的机械设备进行切割成规格长方体，严禁刀劈斧砍。

5、门窗安装前，应在门窗洞口两侧的墙体中按照上、中、下（窗可只设上、下）位置每边砌入C20混凝土块（如安装木门，可在混凝土块中设置防腐木砖），该混凝土块的宽度应比墙体窄20mm，每边留出10mm，然后用钉子或其他连接件固定。门窗框与墙体间用柔性材料填充。砌筑墙面应平整干净，灰缝处无溢出砂浆或粘接剂。其水平灰缝厚度：当采用粘接剂时，应小于或等于4mm。采用普通砂浆施工时，水平和垂直灰缝宽度应为15~20mm。水平和垂直灰缝饱满度应大于80%。薄灰砌筑法施工也称干砌法施工，是蒸压加气混凝土砌块在砌筑施工时，采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑，且不用水润湿砌块的施工方法，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2mm～4mm。是保证砌体具有良好保温性能的有效保证措施，同时也是节约水资源以及文明施工、提高施工工效的有效措施。

7、墙体与钢筋混凝土柱（墙）交接处，应在柱(墙)内预留拉结筋进行拉结或L型铁件连接，当采用拉结筋时，应每隔500mm或每隔两皮砌块设一道2Ф6拉结筋，拉结筋伸入墙体不应小于墙长的1/5且不小于700mm。

## 11.3 质量检查

11.3.1  填充墙砌筑前，应进行以下检查：

1 及时对后置拉结钢筋的力学性能进行检测，结果应符合设计及现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的规定。

2 对圈梁、构造柱、水平系梁以及墙体拉结筋的位置、锚固长度以及搭接长度进行检查，结果应符合设计施工规范要求，并进行隐蔽工程验收、填写隐蔽工程验收记录。

11.3.2  进行各工序间的交接检查。

# 12  冬期与雨期施工

## 12.1  一般规定

12.1.1  冬期施工的砌体工程施工除应符合本章要求外，尚应符合本规范前面各章的要求及国家现行标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104的规定。

【说明】:砌体工程冬期施工，由于气温低给施工带来诸多不便，必须采取一些必要的冬期施工技术措施来保证施工质量，同时也应达到常温施工情况下的一些施工技术要求。因此，施工除应满足本章的规定外，尚应符合本规范前面各章的要求以及国家现行标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的有关规定。

12.1.2  应做好冬期施工所需包括暂设热源、设备、防寒保温材料等的贮备。

12.1.3  冬期施工所用材料应符合下列规定：

1  砌筑前，应清除块材表面污物、冰霜等。遭水浸冻后的砖或砌块不得使用。

2  石灰膏应防止受冻，如遭冻结，应经融化后方可使用。

3  拌制砂浆所用砂，不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块。

4  砂浆宜优先采用硅酸盐水泥拌制。冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。

5  拌合砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80℃，砂的温度不得超过40℃，砂浆稠度宜较常温适当增大。

6  砌筑时砂浆温度不应低于5℃。

【说明】:块材表面的污物、冰霜以及遭水浸冻都会影响砌体的砌筑质量并降低它与砂浆的粘结强度，因此应加以限制。

普通硅酸盐水泥早期强度增长较快，有利于砂浆在冻结前具有一定强度，故建议采用。为了保证砂浆能在负温下硬化，增长强度，规定不得使用无水泥砂浆。

如果砂子里含有大于10mm冻块时，说明砂子还处于0℃以下温度，不能使用。

在砌砖工程施工中，为了保证砖和砂浆的粘结强度，通常规定对砖必须浇水湿润。但在冬季砌筑时，不宜对砖浇水。否则水在材料表面有可能结成冰薄膜，反而会降低和砂浆的粘结力。故提出增加砂浆稠度的办法来解决粘结强度问题，数值多少，因各地情况不一，不作统一规定。

12.1.4  冬期施工过程中，施工记录除应按常规要求外，尚应包括室外空气温度、暖棚温度、砌筑砂浆温度、外加剂掺量以及其他有关内容。

12.1.5  严禁使用已遭冻结的砂浆，不得以热水掺入冻结砂浆内重新搅拌使用，且不宜在砌筑时的砂浆内掺水使用。

12.1.6  混凝土砌块冬期施工对于低于M10强度等级的砌筑砂浆，应比常温施工提高一级。

【说明】:小砌块由于粘灰面较小，为保证冬期施工质量，提出此条要求。

12.1.7  对设计有冻融要求的砌筑砂浆，应进行冻融循环试验，其冻融后的质量损失不得大于5%，强度损失不得大于25%。

12.1.8  冬期施工搅拌砂浆的时间应适当延长，一般要比常温期增加0.5～1倍，并采取有效措施减少砂浆在搅拌、运输、存放过程中的热量损失。

【说明】:砂浆的搅拌应在采暖的房间或保温棚内进行，搅拌时间以2.5～3.0min为宜，环境温度不应低于5℃，冬期施工砂浆要随拌随运，不可积存和二次倒运。应把缩短运距作为搅拌站设置的重要因素考虑。运输储存砂浆的器具应有保温装置，且运输储存砂浆的器具应每日下班，后用热水清洗，以免冻结。

12.1.9  砌筑工程的冬期施工应优先选用外加剂法。

12.1.10  砌体施工时应将各种材料集中堆放，并用草帘、草包等遍盖保温。

【说明】:冬期施工的主要问题是，当砌块体积较大时，吸热量多，随着温度降低，砂浆塑性也很快下降，影响砌筑质量。当砂浆冻结以后，水泥水化反应停止，而影响强度和粘接力。

12.1.11  雨期施工应结合本地区特点，编制专项雨期施工方案，备足防雨应急材料，并对操作人员进行技术交底，砌筑材料堆放应做好防雨及排水措施。

12.1.12  雨期施工应符合下列规定：

1  遇大雨时必须停工，对已砌筑砌体应及时进行覆盖，雨后继续施工，应复核已完工砌体的垂直度和标高。

2  加强原材料的存放和保护，避免久存受潮。

3  应加强雨期施工期间的砌体稳定性检查。

4  砌筑砂浆的拌合量不宜过多，拌好的砂浆要防止雨水冲刷。

5  电气装置及机械设备应有防雨设施。

【说明】:水泥等易潮材料应做到“先收先发”、“后收后发”。块材在雨期施工必须集中堆放。雨期施工应保证砌体稳定性，必须时对稳定较差的独立柱及窗间小墙垛等加临时支撑。砂浆的拌制应以能满足砌筑需要为宜。

## 12.2 冬期施工

Ⅰ 外加剂法

12.2.1  冬期施工的砖砌体宜采用“三一”砌筑法施工。

12.2.2  冬期施工中，每日砌筑高度不宜超过1.2m,砌筑后应及时在砌筑表面覆盖保温材料，砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前，应扫净砌筑表面，然后再施工。

【说明】:本条是为了保证施工质量而定。

12.2.3  当最低气温不高于-15℃时，采用外加剂法砌筑承重砌体，其砂浆强度等级应按常温施工时的规定提高一级。

【说明】:为了弥补砂浆早期受冻而造成的后期强度损失，对砌筑砂浆适当提高强度等级。

12.2.4  冬期砌筑采用氯盐或亚硝酸盐类防冻剂时，氯盐应以氯化钠为主。当气温低于-15℃时，也可与氯化钙复合使用。氯盐掺量应按表12.2.4选用。

氯盐外加剂掺量(占用水量1%)           表12.2.4

| 盐及砌体材料各类 |  |  | 日最低气温(℃) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥-10 | -11～-15 | -16～-20 | 低于-20 |
| 单盐 | 氯化钠 | 砖、砌块 | 3 | 5 | 7 | -- |
|  |  | 砌石 | 4 | 7 | 10 | -- |
| 双盐 | 氯化钠 | 砖、砌块 | -- | -- | 5 | 7 |
|  | 氯化钙 |  | -- | -- | 2 | 3 |

注：(1)掺盐量以无水氯盐计

(2)如选用其他各种复合型外加剂、应参照相应使用说明书而决定掺量，并注意使用环境要求。

【说明】:虽然实际工程中使用的外加剂种类繁多，但砌体工程中的冬期施工应优先选用氯化钠、氯化钙，且有成熟经验，表中给出推荐掺量。

12.2.5  在氯盐砂浆中掺加砂浆增塑剂时，应先加氯盐溶液后加砂浆增塑剂。

【说明】:主要考虑在拌制砂浆时先加微沫剂后加盐溶液时，盐对微沫剂有消泡作用，降低微沫剂的效能。

12.2.6  外加剂溶液应设专人配制，并应先配制成规定浓度溶液置于专用容器中，然后再按规定加入搅拌机中拌制成所需砂浆。

【说明】:应按不同负温度界限选择适宜的外加剂及其掺量。如选用氯盐时，当砂浆中氯盐掺量过少，砂浆的溶液会出现大量的冰结晶体，水泥的水化反应极其缓慢甚至停止，早期强度不高，达不到预期效果。如氯盐掺量过多，砂浆后期强度要下降，同时导致砌体析盐量大，增大吸湿性、导电性、降低保温性能，影响墙面装饰质量和效果。

12.2.7  掺用氯盐的砂浆砌体不得在下列情况下采用：

1  对装饰工程有特殊要求的建筑物；

2  使用湿度大于80%的建筑物；

3  热工要求高的工程；

4  配筋、铁埋件无可靠的防腐处理措施的砌体；

5  接近高压电线的建筑物(如变电所、发电站)；

6  经常处于地下水位变化范围内，而又没有防水措施的砌体；

7  经常受40℃以上高温影响的建筑物。

【说明】:砂浆施工的砌体一般都有析盐现象发生，影响装饰工程质量和效果。此外，由于砂浆中掺了盐，增加了吸湿性和导电性。因此本条提出了使用氯盐砂浆的有关限制。

12.2.8  砖与砂浆的温度差值宜控制在20℃以内，不应超过30℃。

【说明】:目的防止砖与砂浆之间产生冰膜，影响砌体强度。

Ⅱ 暖棚法

12.2.9  暖棚法适用于地下工程、基础工程以及量小又急需砌筑使用的砌体结构。

注：暖棚法适用于建筑面积不大，工程项目集中的砌筑工程。由于搭设暖棚需要大量的材料、设备和劳动力成本高，一般不宜多用。

12.2.10  采用暖棚法施工时，块体和砂浆在砌筑时的温度不应低于5℃，而距离所砌结构底面0.5m处，棚内温度也不得低于5℃。

【说明】:提出砂浆、块体以及棚内温度要求，主要目的是要保证砌体中的砂浆具有一定温度以利其强度增长。

12.2.11  在暖棚内的砌体养护时间，应根据暖棚内的温度，按表12.2.11确定：

暖棚法砌体的养护时间(d)                表12.2.11

| 暖棚内温度℃ | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护时间不少于(d) | 6 | 5 | 4 | 3 |

12.2.12  采用暖棚法施工，搭设的暖棚应牢固、整齐。出入口最好设一个，并放在背风面，同时做好避风屏障，并用保温门帘。当必须放两个出入口时，应避免两出入口对齐。

## 12.3  雨期施工

12.3.1  雨期施工时应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆，砂浆的稠度应适当减少，每天砌筑高度不宜超过1.2m。

12.3.2  当块材表面存在水渍或明水时，不得用于砌筑。

12.3.3  雨期的清水墙应及时勾缝。

12.3.4  夹心复合墙每日砌筑工作结束后，要用防雨布把墙上口盖住。

# 13  安全与环保

## 13.1 安全要求

13.1.1  在砌体结构施工中，施工单位必须按照施工方案对安全生产进行严格的过程控制。必须对施工作业人员进行安全交底，并形成书面交底记录。

【说明】:砌体结构施工安全是工程施工现场安全管理的重要组成部分，相关安全要求应纳入施工组织设计、相关专项施工方案、安全事故应急预案、以及安全技术交底等书面文件，有专职安全管理人员进行严格的过程控制并持续改进。

13.1.2  施工机械的使用，必须符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定，并定期检查、维护。

【说明】:砂浆搅拌机应由专人操作、维护，以确保符合标准要求，减少机械伤害和触电事故发生。

13.1.3  采用升降机、龙门架及井架物料提升机运输，必须符合《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88的有关规定。进行垂直运输时，一次提升总重量不得超过机械起重或提升能力，且应有防散落、抛洒措施。

13.1.4  车辆运输砌块的装箱高度不得超出车厢，砂浆车内浆料应低于车厢上口10cm。

13.1.5  安全通道应搭设可靠，并有明显标识。

13.1.6  现场人员应佩戴安全帽。高空作业时，应挂好安全网。

13.1.7  采用滑槽向基槽或基坑内人工运送物料时，落差不宜超过5m。严禁向有人作业的基槽或基坑内抛掷物料。

【说明】:一般情况下，砌块成批运输，砂浆车辆运送。装车超量、停车不当、野蛮运输及装卸，可能造成抛洒浪费并出现伤害或污染。较大块毛石采用人工搬运或挪动，搬运措施不当以及观察提醒不够，可能造成滚落和伤害。

13.1.8  距基槽或基坑边沿2m以内禁止堆放物料，堆放物料的高度不应超过1.5m。

【说明】:超高堆放的砌块、石料都可能受到意外扰动而倾倒伤人。砌块堆放数量和位置一旦超过建筑结构、基坑边坡的承载能力，将可能导致严重的事故发生。

13.1.9  基础砌筑前应仔细检查坑槽，如有塌方危险或支撑不牢固，应釆取可靠措施。作业人员出入基槽或基坑，必须有上下坡道、踏步或梯子，并应有雨、雪天防滑设施和措施。

【说明】:起重机械应由专人操作、维护，必须预先计算出一次提升砌块所允许的最大数量，并始终进行严格的限量控制。

13.1.10  砌筑用脚手架必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202等相关标准的规定，按照经审查批准的施工方案搭设。验收合格后，不准隨意拆除和改动脚手架。

13.1.11  在脚手架上砍砖时，应向内将碎砖打在架板上，严禁向架外砍砖。脚手架上堆普通砖、多孔砖不得超过三层（侧放），空心砖或砌块不得超过两层（侧放）。翻架时应先将架板上的碎砖等杂物清理干净后再翻架。

【说明】:切割砌块时，尽量安排在室内作业，防止切割下的砌块掉落下架体伤人，不允许将碎块扔向室外。采用单排架进行墙体砌筑作业，在砂浆强度未达到设计要求前，砌体受扰动易开裂、变形乃至失稳，脚手架安全也缺乏保证。门窗的临时支撑及拉结杆若固定在脚手架上，脚手架可能发生变形或失稳。

13.1.12  在建筑高处进行的砌筑作业，必须符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的相关规定。不得在卸料平台上、脚手架上、升降机、龙门架及井架物料提升机出入口等位置进行砌块、石料的切割、打凿加工。严禁站在墙顶操作和行走。工作完毕应将墙上和脚手架上多余的材料、工具清理干净。

13.1.13  楼层卸料和备料不应集中堆放，不得超过楼板的承载能力。

13.1.14  作业楼层的周围必须进行封闭围护，同时设置防护栏及张挂安全网。楼层内的预留洞口、电梯口、楼梯口等，必须搭设防护栏杆。预留孔洞应加盖封堵。

13.1.15  生石灰运输过程中应采取防水措施，注意不应与易燃易爆物品共存、贮运。

【说明】：生石灰遇水发生反应放出大量的热，所以生石灰不宜于易燃易爆物品共存、贮运，以免酿成火灾。

13.1.16  淋灰池、水池应有护墙或护栏。

13.1.17  未施工楼层板或屋面板的墙或柱，当可能遇到大风时，其允许自由高度不得超过表13.1.17  的规定。如超过表中限值时，必须采用临时支撑等有效措施。

表13.1.17  墙和柱的允许自由高度（m）

| 墙（柱）厚（mm） | 砌体密度＞1600（kg/m3） |  |  | 砌体密度1300～1600（kg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风载（kN/m2） |  |  | 风载（kN/m2） |  |  |
|  | 0.3（约7级风） | 0.4（约8级风） | 0.5（约9级风） | 0.3（约7级风） | 0.4（约8级风） | 0.5（约9级风） |
| 190 | — | — | — | 1.4 | 1.1 | 0.7 |
| 240 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 1.1 |
| 370 | 5.2 | 3.9 | 2.6 | 4.2 | 3.2 | 2.1 |
| 490 | 8.6 | 6.5 | 4.3 | 7.0 | 5.2 | 3.5 |
| 620 | 14.0 | 10.5 | 7.0 | 11.4 | 8.6 | 5.7 |

注：1.本表适用于施工处相对标高（H）在10m范围内的情况。如10m＜H≤15m，15m＜H≤20m时，表中的允许自由高度应分别乘以0.9、0.8的系数；如H＞20m时，应通过抗倾覆验算确定其允许自由高度。

2.当所砌筑的墙有横墙或其他结构与其连接，而且间距小于表列限值的2倍时，砌筑高度可不受本表的限制。

13.1.18  现场加工区材料切割、打凿加工人员、砂浆搅拌作业人员以及水泥、粉煤灰、石灰膏、电石膏的搬运人员等，除必须戴好安全帽外，还应再佩戴防护眼镜、口罩、手套，穿着长袖工作服、胶鞋等，防止吸入粉尘、腐蚀皮肤。

13.1.19  冬期施工中，对砂浆搅拌站和砌筑现场采取炉火升温及保温围护措施时，作业现场必须备有灭火器材，必须确保墙体保温材料、可燃性施工设施等与炉火隔离或保持2m以上的安全距离。严禁在保温围护后的封闭空间内直接堆火取暖，而必须采用安装有排烟管道的炉具取暖。必须采取必要的通风措施，防止作业人员煤气中毒。

【说明】: 采用暖棚法施工时，作业人员必须掌握消防器材的使用方法，重视、预防火灾和煤气中毒事件的发生。直接堆火取暖，既容易因燃烧过猛或风吹等因素导致明火扩散，又不能迅速排除含有CO等有毒物质的烟气，堆于混凝土结构上的高温火堆还会损伤结构。

## 13.2 环保要求

13.2.1  施工单位应制定砌体结构工程施工的环境保护措施，选择清洁环保的作业方式，减少对周边地区的环境影响。

【说明】:施工单位是施工现场环境保护的主体，应组织各专业作业人员，共同实施环境保护、减少污染。

13.2.2  施工现场砂浆（混凝土）搅拌机应有防风、隔音的封闭围护设施，并宜安装除尘装置，其噪声应控制在当地有关部门的规定范围内。

13.2.3 水泥、粉煤灰、外加剂等应有能够防潮并且不易扬尘的专用库房存放。露天堆放的砂、石、水泥、粉状外加剂、石灰等材料，应进行覆盖，以减少扬尘。石灰膏应设专用储存池存放。

【说明】:砌体结构施工涉及的相关设施，既应满足功用，也应杜绝扬尘抛洒。

13.2.4  对施工现场道路、材料堆场地面宜进行硬化，经常洒水清扫，保持场地清洁。

【说明】:对施工现场道路、材料堆场地面进行硬化，以减少土层外露所导致的晴天扬尘和雨天泥浆污染。

13.2.5  运输车辆应无遗洒，驶出工地前宜清洗车轮。

【说明】:车辆运行产生的扬尘、泥浆污染等，占人为污染的比重较高，应严格控制。

13.2.6  在砂浆搅拌、运输、使用过程中，遗漏的砂浆应及时回收处理。砂浆搅拌及清洗机械所产生的污水，必须经过沉淀池沉淀后排放。

【说明】:回收遗漏砂浆，含水泥浆的污水沉淀后排放，以避免水泥凝结淤塞、污染排水管网等公共设施。

13.2.7  高处作业时严禁扬洒物料、垃圾、粉尘以及废水。作业区域垃圾应当天清理完毕，宜统一装袋运输，严禁随意抛掷。

13.2.8  机械、车辆检修和更换油品时，防止油品洒漏在地面或渗入土壤。做好废油回收工作，严禁将废油直接排入下水管道。

13.2.9  切割作业区域的机械应进行封闭围护，减少扬尘和噪声排放。

【说明】:按《建筑施工场界噪声限值》GB12523规定，建筑结构施工阶段的昼间噪声应低于70dB，夜间噪声应低于55dB。

13.2.10 夜间作业应符合当地政府管理部门的相关规定。