钢铁渣粉验证试验安排

| 样品编号 | 东方建宇 | 建材院 | 韶钢嘉羊 | 武钢渣公司 | 海穆 | 萧山建宏 | 鞍钢 | 宝钢 | 包钢 | 钢渣来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ—1 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | 九江 |
| GTZ—2 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | 新宝泰 |
| GTZ—3 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 宝钢 |
| GTZ—4 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 新钢 |
| GTZ—5 |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | 包钢 |
| GTZ—6 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | 海穆 |
| GTZ—7 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | 鞍钢 |
| GTZ—8 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | 济钢 |
| GTZ—9 |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | 武钢 |
| GTZ—10 |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | 鞍钢 |
| GTZ—11 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 鞍钢 |
| GTZ—12 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 鞍钢 |
| GTZ—13 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | 宝钢 |
| GTZ—14 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | 宝钢 |
| GTZ—15 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | 宝钢 |
| GTZ—16 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | 九江 |
| GTZ—17 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | 九江 |
| GTZ—18 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | 九江 |
| GTZ—19 |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ | 九江 |
| GTZ—20 |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ | 宝钢 |
| GTZ—21 |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ | 海穆 |
| GTZ—22 |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | 九江 |
| GTZ—23 |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | 包钢 |
| GTZ—24 | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 鞍钢 |
| GTZ—25 | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 新宝泰 |

备注：1 每个钢铁渣粉样品均做下页“钢铁渣粉试验验证表”中的所有试验项目，即与基准水泥配成4:6和5:5混合样进行胶砂活性和安定性试验。

钢铁渣粉试验验证表

| 序号 | 钢铁渣粉编号和钢渣来源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度/g/cm3 |  |  |  |  |
| 2 | 比表面积/m2/kg |  |  |  |  |
| 3 | SO3含量/%* |  |  |  |  |
| 4 | 氯离子含量/%* |  |  |  |  |
| 5 | 烧失量/%* |  |  |  |  |
| 6 | 含水量/%* |  |  |  |  |
| 7 | 基准水泥 | 流动度/mm |  |  |  |  |
|  |  | 抗压强度/MPa | 3d |  |  |  |  |
|  |  |  | 7d |  |  |  |  |
|  |  |  | 28d |  |  |  |  |
| 8 | 试验样品（钢铁渣粉：基准水泥=4:6） | 流动度/mm |  |  |  |  |
|  |  | 抗压强度/MPa | 3d |  |  |  |  |
|  |  |  | 7d |  |  |  |  |
|  |  |  | 28d |  |  |  |  |
|  | 试验样品（钢铁渣粉：基准水泥=4:6） | 流动度比/% |  |  |  |  |
|  |  | 活性指数/% | 3d |  |  |  |  |
|  |  |  | 7d |  |  |  |  |
|  |  |  | 28d |  |  |  |  |
| 9 | 试验样品（钢铁渣粉：基准水泥=5:5） | 流动度/mm |  |  |  |  |
|  |  | 抗压强度/MPa | 3d |  |  |  |  |
|  |  |  | 7d |  |  |  |  |
|  |  |  | 28d |  |  |  |  |
|  | 试验样品（钢铁渣粉：基准水泥=5:5） | 流动度比/% |  |  |  |  |
|  |  | 活性指数/% | 3d |  |  |  |  |
|  |  |  | 7d |  |  |  |  |
|  |  |  | 28d |  |  |  |  |
| 10 | 雷氏夹膨胀值/mm | 试验样品（钢铁渣粉：基准水泥=4:6） |  |  |  |  |
|  |  | 试验样品（钢铁渣粉：基准水泥=5:5） |  |  |  |  |
| 11 | 压蒸安定性膨胀率/% | 试验样品（钢铁渣粉：基准水泥=4:6） |  |  |  |  |
|  |  | 试验样品（钢铁渣粉：基准水泥=5:5） |  |  |  |  |

备注：1 *为选做项目，其它为必做项目。

2 胶砂活性试验按照GB/T17671-1999进行，水胶比为0.50，即用水量为225ml。

3 钢铁渣粉：基准水泥=4:6时净浆需水量比约27.28%，钢铁渣粉：基准水泥=5:5时净浆标准稠度约26.84%，净浆安定性试验时可参照此标准稠度确定用水量。

4 试验完成后请填写表中内容，寄回。此表可复印。

试验验证单位：

试 验 日 期：